Casco Products

Wood  Adhesives

Information	Casco Adhesives

КАСКОЛИТ 1989 И ОТВЕРДИТЕЛЬ 1993

Касколит 1989/1993 используется для склеивания древесины с древесиной. Данная композиция позволяет получать клеевые соединения с очень высокой  прочностью в различных условиях эксплуатации. Клей обладает высокой теплостойкостью, а также высокими показателями  сопротивления ползучести и стойкостью  к действию растворителей.

Касколит 1987 с отвердителем 1993 можно применять при холодном и горячем прессовании, а также при склеивании с использованием  РЧ-нагрева.

Тип	1989		Водная дисперсия

1993		Изоцианат  МДИ типа

Форма поставки	1989		Жидкость

1993		Жидкость

Цвет	1989		Белый

1993		Коричневато-прозрачный

Вязкость	1989		10000мПа.с. Brookfield LVT, шп. 4, 6 об/мин, 25°C

1993		300 мПа.с, Brookfield LVT, шп.2, 30 об/мин, 25°C

Плотность	1989		1300 кг/м2

1993		1200 кг/м2

pH	1987		6 - 7

1987/1993	6 - 7

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ

Обозначение	1989		--

1993		Вредный. Содержит МДИ.

Обеспечить хорошую вентиляцию.

Инструкции по	Отвердитель и клеевая смесь содержат изоцианат.

обращению и очистке	Обеспечение хорошей вентиляции.

При обращении обязательно строгое соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии. При попадании на кожу - промыть водой с мылом. Использовать защитные перчатки и очки.

Не допускать контакта отвердителя с водой или влагой.	Чистку инструмента  для нанесения клея следует производить водой  до  его отверждения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Инструменты	Шпатель-гребенка, кисть, клеевальцы.

для нанесения

Свойства клеевого

соединения	При использовании согласно  описанным   в паспорте безопасности  (MSDS) условиям плюс с соблюдением хороших условий склеивания  клей Касколит 1989/1993 полностью удовлетворяет	требованиям  стандарта SS-EN 204 класс D4, JAS 112 и JIS K 6806. Соединение также обладает хорошим сопротивлением к ползучести  под действием нагрузок.

Срок хранения	1989	1 год в плотно упакованной таре при 20°C

1993	1 год в плотно упакованной таре при 20°C

Чувствительность	1989: Не допускать охлаждения ниже 0оС или нагревания выше 30°C.

к температуре	1993: Не допускать охлаждения ниже 5оС или нагревания выше 30°C

.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Влагосодержание	8-15%

Смесительное	Мешалки, выпускаемые Casco Wood Adhesives или

оборудование	смешивание вручную.

Пропорции при	1989		100 весовых частей (в.ч.)

смешивании	1993	              10-15 весовых частей (в.ч.)

Время смешивания	Отведитель смешивается с клеем около 2 минут при перемешивании вручную до получения однородной смеси, около 1/2 мин с использованием автоматического миксера.

Смесь должна быть гомогенной.  В автоматических миксерах Casco Products гомогенность смеси обеспечивается тотчас же.

Жизнеспособность	При 20°C - 1 час. При +5°C -1 1/2 часа.

расход клея	150 - 250 г/м2, двустороннее нанесение предпочтительно.

Открытая выдержка	Макс. 7 минут  при 20оС. Если время сборки более

при сборке	продолжительное, нанести немного больше клея.

Закрытая выдержка	Макс.10 мин при 20оС.

при сборке

Выдержка при

прессовании	Клей 1989/1993 может использоваться при температуре между +5°C до+30°C. В зависимости от температуры, породы древесины и времени прессования достигается различное качество клеевого соединения.

| Температура °C | Порода древесины | Время прессования | Качество клеевого соединения |
| --- | --- | --- | --- |
| +5 | дуб | 1½ часа * | JAS 112 СWS |
| +5 | клен | 1 час* | JAS 112 СWS |
| +5 | ель | 1 час* | JAS 112 СWS |
| +10 | дуб | 1 час* | JAS 112 СWS |
| +20 | дуб | 1 час* | JAS 112 СWS |
| +20 | резиновое дерево | 1 час* | JAS 112 СWS |
| +20 | береза | 1 час* | JIS K 6806 |
| +20 | ель | 10-20 минут | JAS 111 СWS JAS 112 СWS |

* Это время прессования не оптимальное. Обратите внимание, что качество клеевого соединения данное в таблице достигается при использовании клеевой смеси в  течение 1 часа.

Давление	0,1-1,0 МПа

Свежеобработанная режущим инструментом древесина в сочетании с хорошим качеством обработки дает наилучший результат.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

| Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль. |
| --- |
| Дата 2000-10-19 | Вместо - | Основание для изменений: Новый продукт |