| CASCO | 1224 |
| --- | --- |
| ADHESIVES | КФ |
| 1224 - карбамидо-формальдегидный адгезив для деревообрабатывающей промышленности. Возможно использование как в холодных так и в горячих прессах. Адгезив предназначен для производства напольных покрытий, клееного щита и облицовывания пленкой и шпоном. |

Минимальная температура клеевого шва, при которой возможно использование 1224 составляет 20°C. Данный клей очень хорошо работает при температурах клеевого шва до 120°C. 1224 оптимально подходит под широкий круг автоматического оборудования Casco Adhesives для смешения и нанесения клея. Также может использоваться при раздельном нанесении.

Автоматизация процедур и раздельное нанесение позволяет использовать системы быстрого отверждения, таким образом сохраняя время и деньги, так как это приводит к снижению времени прессования.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| Качество склеивания | EN 12765 класс С3 |
| Срок годности | 2.5 месяца | при + 20°C |
| Сухая масса | 67 ± 2 % | 2ч при + 120°С |
| Плотность | 1300 кг/м³ |  |
| Свободный формальдегид | < 0.75% | Измерено при +1°C |
| Вязкость на момент изготовления | 1700 ± 400 мПас/сП | Измерено при +25°C |
| pH на момент изготовления | 8 - 9 | Измерено при +25°C |

1224/страница 2

КФ клей 1224 UF может использоваться совместно с широким спектром отвердителей, в зависимости от требований по времени прессования и жизнеспособности. Данные по некоторым отвердителям компании Каско Адгезивс в комбинации с 1224 представлены ниже. Времена прессования основаны на практическом опыте и лабораторных испытаниях и могут использоваться только как руководство к выбору отвердителя.

Дополнительная информация касательно параметров склеивания может быть получена из Технической информации на продукт. Действительные времена прессования зависят от параметров материала и должны определяться в каждом конкретном случае.

Для правильного выбора отвердителя всегда обращайтесь к представителям Каско Адгезивс. 
Системы Каско Адгезивс непрерывно обновляются для соответствия требованиям рынка

| TECHNICAL DATA |
| --- |
| Отвердитель | Область применения | Время прессования 90°C 1мм | Жизнеспособность 20°C | Форма поставки |
| 2503 | Всестороннее, быстрый. | 50 сек | 1 ч | Жидкость |
| 2519 | Всестороннее. Хорошая водостойкость, низкий износ инструмента, продолжительная жизнеспособность. | 2 мин | 5ч 30 мин | Жидкость |
| 2545 | Всестороннее, продолжительная жизнеспособность. | 2 мин | 8 ч | Жидкость |
| 2553 | Напольные покрытия, быстрый. | 45 сек | 50 мин | Жидкость |
| 2564 | Напольные покрытия, раздельное нанесение, быстрый. | 25 сек | - | Жидкость |
| 2581 | Всестороннее. | 1мин 15 сек | 2 ч | Жидкость |
| 2584 | Гнутоклееные изделия, облицовывание, хорошие свойства заполнения трещин, продолжительная жизнеспособность. | 45 сек | 3 ч 30 мин | Жидкость |

# Text boxes

Все значения приблизительные, оценка должна проводиться в каждом конкретном случае.