MЕRITIN® - КЛЕЙ 792

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общая информация

| НЕГОРЮЧИЙ |
| --- |
| Готовый клей на основе каучука для мебельной промышленности |
| Основа | Синтетический каучук и растворитель |
| Цвет | Красный / Желтый |
| Вязкость (воронка DIN 4мм) | 140 с (310 ± 25 мПа при 20° C) |
| Сухой остаток | 44-46% |
| Запах | Органический растворитель (Метиленхлорид) |

Применение

MERITIN 792  может наноситься как на обе склеиваемые поверхности, так и на одну из склеиваемых поверхностей (по желанию) пистолетом-распылителем (с форсункой 1,8 мм) тонкой пленкой под давлением воздуха 3-6 бар. После нанесения необходимо немного подождать, пока испарится растворитель. Количество времени ожидания зависит от применяемого количества клея, температуры помещения и воздушной вентиляции. Поверхности, обработанные клеем MЕRITIN, должны быть склеены в течение 3-5 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут.  Поскольку переклеить изделия невозможно, во время склеивания ошибки недопустимы.

Сферы применения

MERITIN 792 используется в мебельной промышленности, в том числе и в производстве мягкой, офисной мебели, также при производстве матрасов. Подходит для склеивания деревянных частей, металлических поверхностей, поролона, войлока и тканей.

- В целях поддержания здоровых условий труда, хорошо проветривайте помещение

- Наша компания не несет ответственности за проблемы с клеем, вызванные несоблюдением условий хранения.