MЕRITIN® - КЛЕЙ D3

| Общая информация |
| --- |
| Вид | MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 – Клей на основе ПВА |
| Область применения | Благодаря внутренней устойчивости и стойкости к распилу MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 наилучшим образом подходит для склеивания углов окон. Применяется для склеивания материалов из дерева, щитов и бруса из мягких и твердых пород дерева, склеивания шип-паз, высокочастотной склейки, ламинации шпоном, пластиком и массивным деревом, постформинга. |
| Свойства | MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 – клей для дерева с высоким уровнем водостойкости, соответствующем классу D3 согласно DIN EN 204. В добавление, клей имеет повышенную жаростойкость при > 7 Н/мм2 в соответствии с WATT 91. MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 достигает максимальной схватываемости при коротком времени прессования, особенно при повышении температуры. Качество подтверждено сертификатом IFT, Rosenheim. |
| Характеристики |
| Вязкость: Уровень | 9000-15000 мПа (Брукфильд RVT, 25°C, Sp. 4, 20 Upm.) 2.8-3.6 рН: |
| Другие свойства |
| Мин. температура образования пленки: | + 5 °С |
| Плотность: | 1,08 г/см3 |
| Время открытой выдержки при расходе 150 г/м2: | макс. 10-15 мин. |
| Инструкция по применению |
| Подготовка дерева: | Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Неровности могут вызвать повышение времени прессования и снижение прочности клеевого шва. |
| Использование: Использование: | Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия: Температура материала, клея и окружающей среды 18-22 °С Влажность дерева (должна соотноситься с окончательной влажностью) Внутреннее использование: Внешнее использование: ~ 6-12 ~ 11-15 % % Относительная влажность воздуха: 60-70 % Вес клеевого слоя: для ламинации для сборки 80 … 150 100 … 180 г/ м2 г/ м2 Давление пресса для элементов без внутреннего напряжения 0,1-1 Н/мм2 Минимальное время прессования: Ламинация (HPL/ДСП) при 70 °С при 20 °С декор-пленка (прессы с коротким циклом) Сборка 1 30-40 5-10 8-15 мин. мин. сек. мин. |
|  | MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 наносится стандартным инструментом на одну или обе поверхности. Толщина клеевого слоя зависит от абсорбции и других показателей состояния материала, подлежащего обработке. Не наносить при температуре материала и помещения менее +5 °С. В течение времени открытой выдержки, изделия следует собрать и начать прессование. Совместимость с другими клеями следует проверить, прежде чем смешивать. Окончательная водостойкость достигается спустя 7 дней. |
| Изменение цвета дерева: | Как правило, MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 не вызывает изменений цвета дерева. В связи с различной природой внутренних химических свойств дерева, в некоторых случаях может происходить изменение цвета, например железо при взаимодействии с танином, содержащимся в дереве, может вызвать изменение цвета. Рекомендуется провести испытания. |
| Очистка: | Свежий, не засохший клей, смывается простой водой. Засохший клей смывается общеизвестными растворителями, например ацетоном. |
| Дополнительно |
| Безопасность | Лист безопасности согласно нормам ЕС на MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием. |
| Хранение | В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения MЕRITIN® - КЛЕЙ D3 составляет 12 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания. Все характеристики продукта, определяющие его годность, проверяются нашим отделом контроля качества во время процесса производства и перед поставкой. В зависимости от температуры и времени хранения характеристики продукта могут выходить за указанные рамки. Рекомендуется тщательно перемешать продукт перед использованием. Однако это не влияет на клеевые свойства продукта. |

Последние изменения: 23/07/2013

Данное техническое описание заменяет все предыдущие версии.

Все предоставляемые рекомендации по клеевым технологиям наших продуктов основываются как на обширных научных исследованиях, так и на многолетнем опыте, и являются лучшими знаниями в области. Однако, большое разнообразие требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.