MЕRITIN® - КЛЕЙ D4

| Общая информация |
| --- |
| Вид продукта | MERITIN® - КЛЕЙ D4 – Клей на основе ПВА |
| Область применения | MERITIN® - КЛЕЙ D4 в основном применяется в областях, где требуется повышенная водостойкость: Клееные изделия внутри помещений, имеющие прямой контакт с водой или конденсатом, например мебель в ванных комнатах или на кухне/столовой. Для изделий, открытых для воздействия погодных условий, однако с предварительно защищенной поверхностью. Для склеивания дерева и изделий из дерева, склеивания щитов и оконного бруса из твердого и мягкого дерева, ламинации, шпонирования, HPL/CPL, приклеивания ламината. |
| Свойства | MERITIN® - КЛЕЙ D4 – клей для дерева с высоким уровнем водостойкости, соответствующем классу D4 согласно DIN EN 204. Не предполагает добавления отвердителя (время жизни в смеси не подразумевается). MERITIN® - КЛЕЙ D4 достигает максимальной схватываемости при очень коротком времени прессования. Срок хранения – 6 месяцев. Качество подтверждено сертификатом IFT, Rosenheim. |
| Характеристики |
| Вязкость: Уровень рН: | 3000-9000 мПа (Брукфильд RVT, 25°C, Sp. 4 20 Upm.) 2.8-3.2 |
| Другие свойства |
| Мин. температура образования пленки: | + 4 °С |
| Плотность: | 1,08 г/см3 |
| Время открытой выдержки при 150 г/м2: | макс. 10-12 мин. |
| Инструкция по применению |
| Подготовка дерева: | Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Неровности могут вызвать повышение времени прессования и снижение прочности клеевого шва. |
| Использование: Использование: | Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия: Температура материала, клея и окружающей среды 18-22 °С Влажность дерева (должна соотноситься с окончательной влажностью) Внутреннее использование: Внешнее использование: ~ 6-12 ~ 11-15 % % Относительная влажность воздуха: 60-70 % Вес клеевого слоя: для ламинации для сборки 80 … 150 100 … 180 г/ м2 г/ м2 Давление пресса для элементов без внутрен-него напряжения 0,1-1 Н/мм2 Минимальное время прессования: Ламинация (HPL/ДСП) при 70 °С при 20 °С декор-пленка (прессы с коротким циклом) Сборка 1 30-40 5-10 8-15 мин. мин. сек. мин. |
|  | MERITIN® - КЛЕЙ D4 наносится стандартным инструментом на одну или обе поверхности. Толщина клеевого слоя зависит от абсорбции и других показателей состояния материала, подлежащего обработке. Не наносить при температуре материала и помещения менее +10 °С. В течение времени открытой выдержки, изделия следует собрать и начать прессование. Совместимость с другими клеями следует проверить, прежде чем смешивать. Окончательная водостойкость достигается спустя 7 дней. |
| Изменение цвета дерева: | Как правило, MERITIN® - КЛЕЙ D4, не вызывает изменений цвета дерева. В связи с различной природой внутренних химических свойств дерева, в некоторых случаях может происходить изменение цвета, например железо при взаимодействии с танином, содержащимся в дереве, может вызвать изменение цвета. Рекомендуется провести испытания. |
| Очистка: | Свежий, не засохший клей, смывается простой водой. Засохший клей смывается общеизвестными растворителями, например ацетоном. |
| Дополнительные советы |
| Безопасность | Лист безопасности здоровья и лист общей безопасности согласно нормам ЕС на MERITIN® - КЛЕЙ D4 являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием. |
| Хранение | В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения MERITIN® - КЛЕЙ D4 составляет 12 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания. Температура хранения не должна быть ниже +5°С, свыше +25 °С - снижает срок хранения продукта. Все характеристики продукта, определяющие его годность, проверяются нашим отделом контроля качества во время процесса производства и перед поставкой. В зависимости от температуры и времени хранения характеристики продукта могут выходить за указанные рамки. Вязкость MERITIN® - КЛЕЙ D4 может возрасти при долгом хранении. В данном случае рекомендуется тщательно перемешать продукт перед использованием. Однако это не влияет на клеевые свойства продукта. |

Последние изменения: 23/07/2013

Данное техническое описание заменяет все предыдущие версии.

Все предоставляемые рекомендации по клеевым технологиям наших продуктов основываются как на обширных научных исследованиях, так и на многолетнем опыте, и являются лучшими знаниями в области. Однако, большое разнообразие требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.