Meritin DF3

Клей на основе дисперсии поливинилацетата, характеризуется высокой стойкостью к влажности. Создан специально для приклеивания массива в производстве окон и мебели для использования в влажной среде; с помощью высокочастотного оборудования, оборудования Minizinke, холодных и горячих прессов.

Meritin DF3 соответствует норме UNI-EN 204 – D3 (DIN68602-B3)

Характеристики:

Химическая природа					Водная дисперсия ПВА

Внешний вид и цвет: 					жидкость молочно-белого цвета

Вязкость по Брукфильду RVT

При Т=20°С, скорость 20 об/мин				10.000 - 13.000 мПа/с

Минимальная температура пленкообразования

или точка беления		          				 5-7°С

РН при 20°С							3,0 ± 0,1

Срок годности при 20°С					12 месяцев при 20°С

Условия использования

Оптимальные условия использования Meritin DF3 для получения склеивания массива, соответствующего норме UNI EN 204 D3.

Температура материала, помещения и клея			18-22°С

Влажность древесины						8-12%

Относительная влажность воздуха				65-75%

Расход клея	150-180г/м2 – для двух поверхностей

Открытое время выдержки						3-5 мин

Давление при прессовании					0,7н/мм2

Продолжительность прессования при 20С			2 часа

# При приклеивании меламиновых бумаг к ДСП

| Расход клея | Время прессования в секундах при разной температуре |
| --- | --- |
| Г/м2 | 20°С | 40°С | 60°С |
| 80 | - | 70 | 50 |
| 100 | 400 | 90 | 70 |
| 120 | 540 | 120 | 70 |
| 140 | 700 | 120 | 70 |

Применение:

Meritin DF3 используется для склеивания массива в производстве окон и мебели, используемой во влажной среде.

Также может использоваться при приклеивании ламината и бумаги пропитанной меламином к ДСП, МДФ итд в производстве лицевых частей кухонных фасадов и фасадов для ванных комнат, в случае, когда необходима повышенная стойкость к влажности.

По своим характеристикам может использоваться с получением отличных результатов в технике Высокой частотности и рекомендуется для всех систем прессования (горячее, холодное прессование)

Инструкция по применению.

- В случае склейки деталей массивной древесины, последняя  должна быть одинаковой влажности, во избежание снижения клеющей способности и характеристик влагостойкости.

- для достижения лучшей влагостойкости при склеивании массива, нанесение Meritin DF3 должно осуществляться на обе поверхности. Нанесение клея только на одну поверхность снижает влагостойкость клеевого соединения (могут не удовлетворять минимальным требованиям, которые установлены нормой)

- Максимальная влагостойкость клеевых соединений достигается не ранее, чем через 7 дней после склеивания.

- рекомендуется производить склеивание при температуре не менее 15°С для избегания замедления процесса образования пленки. Очень низкие температуры негативно влияют на образование пленки

- Избыток влаги в древесине (>12%) замедляет процесс отверждения и увеличивает время прессования.

- Время прессования зависит от окружающей среды, влажности, количества наносимого клея, от вида используемых материалов

- рекомендуется избегать контакта с металлическими емкостями и оборудованием по причине возможного возникновения фиолетовых пятен на древесине.

- Meritin DF3 – материал готовый к использованию. Добавление воды или других субстанций изменяет технические характеристики клея и могут повлиять на приклеивание.

- Meritin DF3 не должен храниться при низких температурах. Хранить материал рекомендуется при температуре не менее +5°С

- Meritin DF3 при хранении в оригинальных закрытых упаковках при температуре 20°С стабилен в течении 12 месяцев.

Упаковка:

Ведра по 10 кг

Ведра по 20 кг

Цистерны по 1000кг

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает ни какой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.

Редакция №1										Январь 2008