Meritin DF 351

Meritin DF351 – наполненный клей-расплав, на основе ЭВА, характеризуется низкой вязкостью, средней термостойкостью и хорошим открытым временем. Клей специально создан для приклеивания бумаги с помощью Complete Line Homag и для приклеивания ПВХ<0,4 мм ручными кромкооблицовочными станками.

Характеристики:

Твердый клей на основе синтетической смолы

Форма:							Гранулы

Цвет: 			Натуральный светлый

Вязкость по Брукфильду RVF (Termosel при 2 об/мин)

при 200°С 						6.500 ± 2.000 мПа/с

Точка размягчения 						97 ± 3°С

Удельный вес						1,20 ± 0,03 г/см³

Условия использования

Влажность материала						8-10 %

Относительная влажность воздуха				65-75%

Температура помещения и материала	>15°С

Температура на наносящем валике	160-180°С

Скорость подачи деталей	>10 м/мин

Расход клея								70-100 г/м²

Температура нанесения на ручном

кромкооблицовочном станке					140-160°С

Применение:

Meritin DF351 особенно подходит для использованием с Complete Line Homag и для приклеивания ПВХ<0,4 мм ручными кромкооблицовочными станками.

Рекомендации по применению.

- приклеиваемые кромки должны быть хорошо очищены. Наличие пыли может вызвать дефекты в виде не идеальной адгезии. Подложки должны быть точно и ровно отрезаны во избежание наличия недостаточного давления в какой-либо точке поверхности.

- температура Meritin DF351 в резервуаре и на ракели должна периодически контролироваться сравнительным термометром по причине того, что термометры, действующие на расстоянии, и термостаты, установленные на кромкооблицовочных станках, могут быть расстроенными и не показывать правильные результаты.

- нанесение Meritin DF 351 должно осуществляться равномерно и с постоянным расходом. Наносимое количество изменяется в зависимости от типа кромки и подложки. Недостаточное нанесение клея определяет плохое приклеивание, а чрезмерное количество клея делают видимым клеевой шов и может вызывать образование нитей и загрязнений станка и материалов.

- приклеиваемые материалы (кромки и подложки) должны соответствовать температуре не менее 16°С, чтобы избежать того, чтобы расплавленный Meritin DF351 при контакте с холодным материалом, охлаждался бы слишком рано, уменьшая таким образом свойства смачиваемости, которые вызывают дефекты приклеивания.

- скорость линии не должна быть ниже 10 м/мин, так как это может вызвать преждевременное охлаждение нанесенного клея, то есть до осуществления давления. В случаях, когда необходимо работать на более низких скоростях, целесообразно использовать технические уловки, которые позволять компенсировать более длительное открытое время (потоки горячего воздуха с помощью Leister, увеличение температуры на наносящем валике, подогрев подложки, и кромок и т.д.)

- во время перерывов в производстве (прерывание на длительное время, перерывы на обед) рекомендуется уменьшать температуру Meritin DF351 в резервуаре на 30-40°С для того, чтобы характеристики материала не изменились.

-необходимо содержать чистыми от засохшего материала резервуары оборудования для облегчения стекания материала.

- используемые кромки часто изменяют свои адгезионные характеристики от партии к партии, поэтому рекомендуется делать предварительную проверку в начале производства каждой партии.

- стойкость к высоким и низким температурам зависит не только от качества приклеивания, но также и от типа приклеиваемых материалов, от гибкости кромок и их способности растягиваться и сжиматься, от времени и температуры приклеивания.

- при условии хранения Meritin DF351 в сухом вентилируемом помещении, срок хранения составляет – 12 месяцев.

Упаковка:

Мешки по 25 кг

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает ни какой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.

Редакция №0										Апрель 2011