Meritin 652

Твердый клей-расплав, на основе ЭВА, характеризуется средне-низкой вязкостью и высокой стойкостью к температуре и великолепным прилипанием. Благодаря своим адгезионным свойствам этот  клей подходходит для приклеивания кромок из различного материала на кромкооблицовочных станках в линиях и для софт-форминга.

Характеристики:

Твердый клей на основе синтетической смолы

Форма:						Гранулы

Цвет: 		Натуральный светлый, орех

Вязкость при 200°С по Брукфильду RVF

(Termosel при 2 об/мин)				70.000 ± 10.000 мПа/с

Точка размягчения 					105 ± 3°С

Условия использования

Влажность материала						8-10 %

Относительная влажность воздуха				65-75%

Температура помещения и материала	>15°С

Температура материала в емкости	170-190°С

Температура наносящего валика	200-220°С

Скорость подачи деталей	>30 м/мин

Давление на кромку	3 - 5 кг/см²

Расход клея								180-250 г/м²

Применение:

Meritin 652 используется на автоматических кромкооблицовочных станках для приклеивания кромок из различных материалов (ПВХ, ABS, полиэфир, меламиновая бумага, ламинаты, шпон, твердая древесина и тд.), где необходима высокая термостойкость и скорость (≥ 30 м/мин). Предназначен также для софт-форминга благодаря своей скорости схватывания.

Рекомендации по применению.

- приклеиваемые кромки должны быть хорошо очищены. Наличие пыли может вызвать дефекты в виде не идеальной адгезии. Подложки должны быть точно и ровно отрезаны во избежание наличия недостаточного давления в какой-либо точке поверхности.

- температура Meritin 652 в резервуаре и на наносящем валике должна периодически контролироваться сравнительным термометром по причине того, что термометры действующие на расстоянии и термостаты установленные на кромкооблицовочных станках могут быть расстроенными и не показывать правильные результаты.

- нанесение Meritin 652 должно осуществляться равномерно и с постоянным расходом. Наносимое количество изменяется в зависимости от типа кромки и подложки. Недостаточное нанесение клея определяет плохое приклеивание, а чрезмерное количество клея делают видимой клеевой шов и может вызывать образование нитей и загрязнений станка и материалов.

- приклеиваемые материалы (кромки и подложки) должны соответствовать температуре не менее 15°С, чтобы избежать того, чтобы расплавленный Meritin 652 при контакте с холодным материалом, охлаждался бы слишком рано, уменьшая таким образом свойства смачиваемости, которые вызывают дефекты приклеивания.

- скорость линии не должна быть ниже 18 м/мин, так как это может вызвать преждевременное охлаждение нанесенного клея, то есть до осуществления давления. В случаях, когда необходимо работать на более низких скоростях, целесообразно использовать технические уловки, которые позволять компенсировать более длительное открытое время (потоки горячего воздуха с помощью Leister, увеличение температуры на наносящем валике, подогрев подложки, и кромок и т.д.)

- для сложных кромок (мелламиновые ламинаты, со следами пергамина, массивы итд) рекомендуется использовать наш Праймер 2000 для улучшения приклеивания.

- во время перерывов в производстве (прерывание на длительное время, перерывы на обед) рекомендуется уменьшать температуру Meritin 652 в резервуаре на 30-40°С для того, чтобы характеристики материала не изменились.

-необходимо содержать чистыми от засохшего материала резервуары оборудования для облегчения стекания материала.

- используемые кромки часто изменяют свои адгезионные характеристики от партии к партии, поэтому рекомендуется делать предварительную проверку в начале производства каждой партии.

- стойкость к высоким и низким температурам зависит не только от качества приклеивания, но также и от типа приклеиваемых материалов, от гибкости кромок и их способности растягиваться и сжиматься, от времени и температуры приклеивания.

- при условии хранения Meritin 652 в сухом вентилируемом помещении, срок хранения составляет – 12 месяцев.

Упаковка:

Мешки по 25 кг

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает ни какой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.

Редакция №1										июль 2011