Meritin MB

Полиуретановый клей на основе водной дисперсии Meritin MB, рекомендуется для мембранного прессования пленки ПВХ. Обладает отличными термореактивными характеристиками.

# Характеристики

- Химическое состояние	Водная дисперсия полиуретановых и полиэфирных полимеров

- РН при 20 °С						6,0 – 8,0

- Вязкость по Брукфильду RVT при 20°С			 1.100±200 мПас

Скорость 20 об/мин

Удельный вес, г/см3						1,05-1,07

Сухой остаток						40±1%

Минимальная температура пленкообразования		4-5°С

Температура реактивации					60-80°С

Термостойкость                                                                   до 110°С

Срок хранения						4 месяца

# Условия применения:

Оптимальные условия для применения клея Meritin MB:

- Нанесение							распыление

- Температура склеиваемых

поверхностей, помещения, клея				18-22°С

- Влажность древесины					8-12%

- Количество распыляемого клея				40-120 г/м2

- Температура реактивации					60-80°С

- Давление (1)							7-15кг/см2

- Время прессования (2)						1-2 мин

- В зависимости от типа используемого пресса

- В зависимости от температуры, давления и толщины пленки ПВХ

# Преимущества

Однкомпонентный клей означает

А. нет необходимости добавлять отвердитель

Б. длительная жизнеспособность, по окончанию смены не выбрасывается материал

В. Реактивация может проходить через длительное время после нанесения клея

# Рекомендации по использованию:

- Нанесение распылением возможно как с помощью нагнетательного оборудования, так и пистолетами с верхним бачком. Рекомендованное сопло – 1,0 – 1,25 mm (

- Meritin MB – материал готовый к использованию, но, в случае необходимости, может разбавляться дистиллированной водой.

- Meritin MB не может храниться при низких температурах. Хранить в оригинальной опломбированной упаковке при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С

- Meritin MB в оригинальной закрытой упаковке хранится минимум 3 месяца.

# Упаковка:

Банки по 20 кг

Цистерны по 1000 кг.

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает ни какой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.

Редакция №0										Февраль 2005