Meritin PR 050

Жидкий праймер содержащий термопластичные полиуретаны на основе растворителей.

Характеристики:

Химическая природа:					раствор полиуретанов в органических                                                                       растворителей

Плотность                                                                  ~1,3 г/см3

Доля твёрдых частиц                                                 ~ 2%

Стабильность при хранении				12 месяцев

Условия использования

Meritin PR 050 может наноситься кистью, ветошью или распылением на поверхность материала перед склеиванием.

Нанесени (сухое)                                                      1-10 г/см2

Meritin PR 050 содержит флуорисцентные добавки, что позволяет контролировать количество нанесения на поверхность при помощи УФ ламп.

Применение:

Meritin PR 050 используется для улучшения адгезии ПВХ и других пластиковых листов к

алюминиевым и ПВХ профилям при применении клей-расплавов. Рекомендуется для производства ПВХ/ПВХ и ПВХ/алюминиевых профилей для окон.

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает никакой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.

Редакция №6										Февраль 2011