Meritin PU 117

Твердый клей-расплав, на основе гигрореактивного полиуретана cо быстрой скоростью схватывания. Клей создан специально для окутывания погонажных изделий бумажными, ПВХ пленками и ламинатами. Рекомендуется при приклеиваниях в изделиях, где необходима высокая стойкость к температуре и отличная стойкость к влажности и растворителям.

Характеристики:

Химическая природа:					гигрореактивный полиуретан

Цвет: 								опалесцирующий белый

Вязкость по Брукфильду RVF

Termosel при 140°С					25.000 ± 5.000 мПа/с

Время отверждения						3-7 дней

Открытое время						50-55 секунд

Время схватывания						5-6 секунд

Стабильность при хранении				6 месяцев

Условия использования

Температура нанесения						140-160°С

Температура помещения и материала	>15°С

Скорость подачи деталей	15-60 м/мин

Расход	40-150 г/м²

Системы нанесения:

Плавильные емкости		специальные герметично закрыавающиеся устройства или с азотной атмосферой или сухим воздухом

Емкости ин наносящие устройства		с тефлоновым покрытием

Применение:

Meritin PU 117 используется для окутывания погонажных изделий и кромок бумагами, ПВХ и двересиной, когда необходимо достичь высокой стойкости к высоким температурам и влажности, а также высокой эластичности при низких температурах.

Рекомендации по применению.

- Приклеиваемые поверхности должны быть хорошо очищены. Наличие пыли может вызвать дефекты в виде не идеальной адгезии.

- Подложки должны быть точно и ровно отрезаны во избежание наличия недостаточного давления в какой-либо точке поверхности.

- Очень важно, чтобы емкости и части, которые контактируют с клеем были с тефлоновым покрытием для возможности легко удалять среагировавший материал

- Meritin PU 117 должен расплавляться в емкостях или плавильных бачках в атмосфере азота или сухого воздуха для избегания контакта с атмосферной влагой.

- В случае длинных перерывов в работе (более 24 часов) части, контактирующие с клеем Meritin PU 117 должны очищаться специальными очистителями, чтобы избежать повреждения частей оборудования, контактирующих с реагирующим материалом

- Meritin PU 117 требует хорошей аспирации в зоне работы (см. паспорт безопасности)

- Полная реакция Meritin PU117 после нанесения происходит в течении 3-7 дней (в зависимости от внешних условий). Только после этого периода материал достигает максимальных характеристик.

- Meritin PU117 в оригинальной закрытой упаковке с пломбой, в сухом помещении с температурой 15-25°С хранится около 6 месяцев.

Упаковка:

Ведра из картона 		20 кг

Металлические бочки 	200 кг

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает никакой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.

Редакция №4										Сентябрь 2004