Casco Products

Wood  Adhesives

Information	Casco Products

КАСКОРИТ 1203 Л

Применяется в композиции с отвердителем при горячем прессовании или прессовании с нагревом токами высокой частоты. Предназначен для фанерования, производства мебельного щита, прессования в формах и других операций в мебельном и плотницком производстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	Мочевино-формальдегидный клей

Форма поставки:	Жидкость

Цвет:	Молочно-белый

Вязкость:	По результатам измерения на предприятии с использованием ротационного вискозиметра типа Brookfield LVT, шп.№ 3, 12 об/м, 25°C: 1000-2500 мПа.с.

Плотность:	1300 кг/м3

Сухая масса:	Приблизительно 70%

pH:	8,2 - 8,6

Температура вспышки:	Свыше 60°C, невоспламеняющийся

Свободный формальд.:	Приблизительно 0,2%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стойкость клеевого	Каскорит 1203 обеспечивает выполнение требований

соединения:	Британского стандарта BS 1204 MR при использовании с отвердителями, разработанными Casco Wood Adhesives специально для мочевино-формальдегидных клеев.

Стабильность при	3 месяца при +20°C. При меньшей температуре срок

хранении:	хранения выше. Не допускать охлаждения или нагрева продукта до температур ниже -10 оС или выше +30 оС

ИНСТРУКЦИИ ПО	Следует применять в смеси с отвердителем.

ПРИМЕНЕНИЮ:	Дополнительная информация о применении продукта приведена в информационном листке на отвердитель.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.