Information	Casco Adhesives

КАСКОРИТ 1274

Мочевино-формальдегидный клей для мебельной и  деревообрабатывающей промышленности. Каскорит 1274 наиболее пригоден для изготовления гнутоклееных деталей и облицовывания шпоном, но он также великолепно подходит для других областей применения, таких как облицовывание пленками и производство половых настилов.

Качество клеевого	Каскорит 1274 обеспечивает выполнение требований

соединения	Британского стандарта BS 1204 MR при использовании с отвердителями, разработанными Casco Wood Adhesives специально для мочевино-формальдегидных клеев.

Качество продукта 	Данные, приведенные в технической спецификации, следует считать сертификатом качества на Каскорит  1274. Приведенные значения показателей измерены в период изготовления с использованием методов исследований, принятых для продукции фирмы Casco.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вязкость | 2500 - 3500 мПас | При +25 оС |
| --- | --- | --- |
| рН | 8 - 9 | При +25 оС |
| Сухая масса | 67,5% - 70,5% | При +120 оС |
| Св.формальдегид | максимум 0,2 % |  |
| Реакционная способность | 25 - 33 минут | При +50 оС |

Хранение	Вязкость продукта возрастает со временем в течение срока хранения. Повышение температуры ускоряет данный процесс и следовательно сокращает срок хранения. Соответственно, срок хранения возрастает при снижении температуры хранения клея. Рекомендуем выдерживать температуру хранения ниже +20 оС. При +20C срок хранения приблизительно равен 4 месяцам.

Не допускать нагревания клея до температуры выше+30C. Если данное требование невыполнимо, например, при перегрузке, время перегрева следует сократить до минимума. Каскорит 1274 допускает замораживание до температуры не ниже -10оС.

Инструкции по	Следует применять в композиции с отвердителем.

применению

Вязкость

Хранение клея 1274  при разной температуре

недели

Дополнительная информация о применении продукта приведена в информационных листках на отвердители.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию. При попадании на кожу клеевую смесь можно смыть теплой водой до отверждения.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

| Дата 1998-03-23 | Вместо Новый | Причина внесения изменений: |
| --- | --- | --- |