ФЕНОЛ-РЕЗОРЦИНОЛЬНЫЙ КЛЕЙ SYNTEKO 1712 С ОТВЕРДИТЕЛЯМИ 2512 И 2674

В композиции с отвердителями 2512 и 2674 клей Synteko 1712 одобрен организациями Nordisk Limtränämnd, Норвегия, FMPA, Otto-Graf Institut, Германия, и SKH/KOMO (сертификат Lijmen № DHBC 32389), Нидерланды для производства силовых конструкций типа клееного бруса для наружных работ.

Кроме того, данная композиция пригодна для склеивания кромок, сращивания на микрошип и для других операций деревообработки, когда от клеевого соединения требуется особо высокая водо- и атмосферостойкость.

Выделение формальдегида из клеевой смеси во время работы и в процессе отверждения небольшое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	1712	Фенол-резорционольная смола

Форма поставки	1712	Жидкость

2512	Жидкость

2674	Порошок

Цвет	1712	Темно-коричневый

2512	Белый
2674	Белый

Вязкость	На вискозиметре Brookfield LVT, шп. 4, 12 об/мин, 25°C:

1712	~15000 мПа.с
2512	~3000 мПа.с

Плотность	1712	~1170 кг/м³
2512	~1040 кг/м³
2674	~560 кг/м³

2674 	~660 кг/м³ спрессованный

Сухая масса	1712	~54%

pH	1712	~8

2512	~3,5

Температура вспышки	1712	78°C)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стойкость клеевого	Каскосинол 1712 с отвердителем 2512 соответствует

соединения	требованиям стандартов ЕН 301 (для клеев типа I и II, классы использования 1, 2, 3), ЕН 391, ЕН 392 и DIN 68141.

Срок хранения	1712	6 месяцев при 20°C в плотно закрытой таре

2512	6 месяцев при 20°C в плотно закрытой таре

2674	2 года при 20°C в сухом месте и плотно закрытой таре.

Температура	Оптимальная температура хранения: 15°C. Свойства клея и отвердителей не снижаются после замораживания. Замерзшие клей и жидкий отвердитель следует медленно оттаять, после чего с ними можно работать. Не допускать нагревания до температуры выше +30 оС.

Влагостойкость	2674 следует хранить в сухом месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструмент для	Клеевальцы, кисть, ленточный клеенаносящий станок,

нанесения клея	ручное клеенаносящее устройство, форма и т.д.

Пропорции при	Смесь отвердителей:	2512	50 весовых частей (в.ч.)

смешении					2674	50 в.ч.

Не допустимо хранение смеси отвердителей (отверждающей смеси) более суток. В cвежеприготовленную смесь можно подмешивать не более 20% старой смеси.

Свежая отверждающая смесь имеет заметно более слабый запах формальдегида, чем старая. Поэтому, на каждый раз следует готовить как можно меньше отверждающей смеси.

Клеевая смесь:			1712		100в.ч.
Отверждающая смесь			  15 в.ч.

Точность веса добавляемого отвердителя должна быть + 1 pbw

Жизнеспособность	Темп. клеевой смеси	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Жизнеспособность, час	  6 3/4  	  4	  2	 1 1/4	3/4

При работе с большим приготовленным количеством клея, для продления жизнеспособности рекомендуется охлаждать клей до 10-15°C и затем добавлять отвердитель.

Температура

древесины	Не ниже 20°C.

Влагосодержание	8 - 14%. Для производства клееного бруса: 10 - 12%

древесины

Подготовка древесины	Древесину следует гладко выстругать или выровнять, чтобы получить наилучшие результаты. Прочность клеевого соединения будет оптимальной, если такая подготовка выполнена не раньше, чем за 24 часа до склеивания.

Расход клея	Минимальный расход клея при производстве клееного бруса: 400-450 г/м2 для нанесения с одной стороны. Уменьшение расхода клея, например, при очень коротком времени сборки, допускается только под контролем технического консультанта Каско Продактс, в зависимости от параметров производства на конкретной линии. Такая оптимизация подразумевает, что заданные параметры будут соблюдаться в дальнейшем и будет производиться непрерывный контроль качества склеивания при помощи тестов на расслаивание. При использовании высокочастотного оборудования рекомендуется одностороннее нанесение клея 250-350 г/м2. В других случаях рекомендуется 150-300 г/м2

Трудносклеиваемая древесина плотных пород возможно потребует двойного нанесения клея с расходом по 150-175 г/м2 на каждую сторону.

Выдержка при сборке	Выдержкой при сборке обозначают промежуток времени между нанесением клея и опрессовкой. Выдержка при сборке может складываться из открытой выдержки при сборке и закрытой выдержки при сборке. Выдержка при сборке зависит от расхода клея, температуры и влагосодержания древесины. Опрессовку следует выполнять до потери клеем липкости.

Закрытая выдержка	Закрытая выдержка при сборке для разных температур

при сборке	и значений расхода клея, в минутах. Для свежеприготовленной клеевой смеси:
Расход клея		350 г/м²		450 г/м²

Температура	20°C	25°C	30°C	20(C	25°C	30°C
Склеивание ели

Не менее	  5	  4	  3	  7	  6	4
Не более	80	50	30	90	60	40
Склеивание сосны

Не менее	10	  8	  5	15	10	  7

Не более	80	50	30	90 	60	40

При двойном нанесении клея закрытая выдержка при сборке может возрастать на 30-40%.

Открытая выдержка	Открытая выдержка при сборке, приблизительно, вдвое

при сборке	короче закрытой. При склеивании древесины плотных пород предпочтительно давать большую выдержку при сборке.

Температура при	Древесину мягких пород можно склеивать при 20 оС.

опрессовке/	За счет нагревания клеевой прослойки до 30оС можно

/Выдержка при	добиться более высокого качества склеивания. При

опрессовке	склеивании древесины плотных пород клеевую прослойку следует нагревать не менее, чем до 40 оС. Минимальную температуру опрессовки следует определять опытным путем. Нагревание можно начинать после того, как приложено давление.

Температура			Минимальное время опрессовки

клееевой			при данной температуре

прослойки				клеевой прослойки
	20°C				9 час

30°C				3 час
	40°C				1 час

60°C				12 мин

80°C				  3 мин

100°C				  1 мин

Вышеуказанные выдержки следует суммировать с соответствующими значениями времени, затрачиваемого на нагрев.

Давление	Не менее 0,5 МПа для древесины мягких пород

Не менее 1,0 МПа для древесины плотных пород

При производстве клееного бруса:

Не менее 0,7 МПа при использовании 33 мм пластин.

Не менее 0,9 МПа при использовании 45 мм пластин.

По DIN 1052/1-А1, максимально допустимая толщина пластин равна 42 мм.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкции по	Исчерпывающая информация по безопасности

обращению и очистке	применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию. 	При попадании клея на кожу - промыть водой с мылом. Инструмент для нанесения клея отмывают тепловатой водой до отверждения клея.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

| Дата 2001-01-29 | Вместо 2000-04-04 | Основание для изменений: Дополнение к статье "Расход клея" |
| --- | --- | --- |