Casco Products

Information

Casco Products

Wood  Adhesives

КАСКОСИНОЛ 1714 С ОТВЕРДИТЕЛЕМ 2520

В композиции с отвердителем 2520 клей Каскосинол 1714 одобрен организацией Nordisk Limtränämnd, Норвегия и Институтом Отто-Граф (ФМПА) в Германии для производства силовых конструкций типа клееный брус для наружного применения.

Данную клеевую композицию можно применять при производстве дверей, для сращивания на микрошип и для других целей в деревообработке, когда необходимо удовлетворить повышенным требованиям к водо- и атмосферостойкости клеевого соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	1714	Фенол-резорционольный клей

Форма поставки	1714	Жидкость (тиксотропная)

2520	Жидкость

Цвет	1714	Темно-коричневый
2520 	Серовато-коричневый

Вязкость	На вискозиметре Brookfield LVT, шп.№ 4, 12 об/мин, 25°C:

1714	~17500 мПа.с во время производства
2520	~8000 мПа.с во время производства

Плотность	1714	~1170 кг/м³
2520	~1120 кг/м³

Сухая масса	1714	~54%

pH	1714	~9.5

2520	~5

Температура вспышки	1714	78(C

2520	81(C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Свойства клеевого	Соответствует требованиям EN 301 (для клеев типа I и II,

соединения	класс эксплуатации 1,2,3), EN 391 и  EN 392.

Срок хранения и 	1714	6 месяцев при 20°C в плотно закрытой таре

условия хранения 	2520    6 месяцев при 20°C в плотно закрытой таре.

Если клей остается в открытой упаковке на его поверхности может сформироваться пленка. Чтобы этого избежать, плотно закрывайте упаковку, когда не работаете с клеем.

Температура хранения	Оптимальная температура хранения: 15°C. Свойства клея и отвердителей не снижаются после замораживания. Замерзшие клей и жидкий отвердитель следует медленно оттаять, после чего с ними можно работать. Не допускать нагревания свыше +30 оС.

Чувствительность к

влажности	Отсутствует

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструмент для	Клеевальцы, кисть, ленточный клеенаносящий станок, кисть,

нанесения клея	ручное клеенаносящее устройство и проч..

Пропорции	1714   100 весовых частей (в.ч.)

при смешении	2520   15 в.ч.

Погрешность при добавлении отвердителя +1 в.ч.

Жизнеспособность	Температура клеевой смеси  10°C   15°C   20°C   25°C   30°C Жизнеспособность, час	     4½      2¼      1      2/3        ½

При работе с большим приготовленным количеством клея, для продления жизнеспособности рекомендуется охлаждать клей до 10-15°C и затем добавлять отвердитель.

Температура древесины	Не ниже 20°C.

Влагосодержание	8 - 15%. Для производства клееного бруса: 10 - 12%

древесины

Подготовка древесины	Древесину следует гладко выстругать или выровнять, чтобы получить наилучшие результаты. Прочность клеевого соединения будет оптимальной, если такая подготовка выполнена не раньше, чем за 24 часа до склеивания. Ламели лучше хранить таким образом, чтобы во время склейки температура древесины была 20(С.

Расход клея	Для производства клееного бруса рекомендуемый расход клея   400-450 г/м2  при одностороннем нанесении. Снижение  расхода, например, при очень коротком времени сборки, разрешается только под патронажем специалистов КАСКО Продактс в зависимости от производственных параметров. Такая оптимизация предусматривает, что заданные параметры будут строго выполняться и что будет осуществляться непрерывный контроль качества склейки при помощи испытаний на расслаивание. С отверждением ТВЧ при производстве клееного бруса, около 250-350 г/м2 при одностороннем нанесении. В остальных случаях: 150 - 300 г/м2.

Трудно склеиваемая древесина твердых пород может требовать двойного нанесения в количестве 150-175 г/м2 на каждую сторону (все случаи, кроме производства клееного бруса).

Выдержка при сборке	Выдержкой при сборке обозначают промежуток времени между нанесением клея и опрессовкой. Выдержка при сборке может складываться из открытой выдержки при сборке и закрытой выдержки при сборке. Выдержка при сборке зависит от расхода клея, температуры и влагосодержания древесины. Опрессовку следует выполнять до потери клеем липкости.

Закрытая выдержка	Закрытая выдержка при сборке для разных температур

при сборке	и значений расхода клея, в минутах. Свежеприготовленная клеевая смесь.

Расход клея        250 г/м²	450 г/м²

Температура       20°C  25°C  	20(C   25°C

Ель

Не менее	  1	1		2	  1

Не более	20	15		50	35

Сосна
Не менее	 1	1		5	2	
Не более	 20	15		50	35	
При двойном нанесении закрытая выдержка при сборке может возрастать на 30-40%.

Открытая выдержка	Открытая выдержка при сборке, приблизительно, вдвое

при сборке	короче закрытой. При склеивании древесины плотных пород предпочтительно давать большую выдержку при сборке.

Температура при	Древесину хвойных пород можно склеивать при 20 оС.

опрессовке	Высокие результаты уверенно получают при нагревании клеевой прослойки до 30 оС. При склеивании древесины плотных пород клеевое соединение следует нагревать не менее, чем до 40 оС. Чтобы обеспечить необходимую прочность конструкций с напряжениями или из древесины плотных пород, необходимо нагревание не менее, чем до 60 оС. Минимальную температуру опрессовки следует определять опытным путем. Нагревание можно начинать после приложения давления.

Выдержка при	Если производственное оборудование постоянно

опрессовке	обеспечивает тонкий (прим. 0.1 мм) клеевой шов, можно руководствоваться приведенными ниже параметрами. Минимальное время прессования всегда должно подтверждаться нашими техническими консультантами.

Температура клееевой		Минимальное время

прослойки		прессования

20оС			3  ½ час
	30°C			1 3/4 час

Вышеуказанные выдержки следует суммировать с соответствующими значениями времени, затрачиваемого на нагрев.

Давление	Не менее 0,5 МПа для древесины хвойных пород

Не менее 1,0 МПа для древесины плотных пород

При производстве клееного бруса:

Не менее 0,6-0,8 МПа при использовании 33 мм пластин.
Не менее 0,8-1,0 МПа при использовании 45 мм пластин.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструкции по	Исчерпывающая информация по безопасности

обращению и очистке	применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию. При попадании клея на кожу - промыть водой с мылом. Инструмент для нанесения клея отмывают тепловатой водой до отверждения клея.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

| Дата 2002-11-20 | Вместо 2002-01-31 | Основание для изменений: Получение сертификата в Институте Отто-Граф (ФМПА). Информация о времени прессования. |
| --- | --- | --- |