ОТВЕРДИТЕЛЬ 0264 (2519)

Отвердитель 0264 предназначен для применения с мочевино-формальдегидными клеями Каскорит в деревообрабатывающей промышленности. 0264 обеспечивает высокое качество склеивания при горячем прессовании и прессовании с высокочастотным  нагревом. Отвердитель особенно пригоден для работы с использованием автоматического смесительного и дозировочного оборудования фирмы Casco Wood Adhesives.

Стойкость клеевого	В композиции с клеем  Cascorit  1247

соединения	отвердитель обеспечивает выполнение требований согласно  ANSI/HPVA LF 1996 4.2.

Качество продукта 	Данные, приведенные в технической спецификации, следует считать сертификатом качества на отвердитель. Приведенные значения показателей измерены в период изготовления с использованием стандартных методов исследований в отделении Casco Products.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вязкость | 2000 - 8000 мПас | Измерено при +25(C |
| --- | --- | --- |
| pH | около 5 |  |
| Плотность | около1250 кг/м3 |

Хранение	3 месяца при +20(C.

Повышение температуры сокращает срок хранения. Не рекомендуется хранить продукт при температуре ниже +15оС или выше +25оС, ввиду опасности его порчи в таких условиях. Не допускать длительного содержания отвердителя при температуре выше +30оС или ниже +10оС, чтобы исключить опасность охлаждения продукта в массе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции при	100 весовых частей (в.ч.) -  Cascorit  1202/1274, 1205/1206

смешении	 20 в.ч. - отвердитель 0264

Отвердитель следует дозировать с точностью +/-2 в.ч. В некоторых случаях можно воспользоваться и другими пропорциями при смешении клея с отвердителем, однако, не рекомендуется отступать от указанной без консультации с представителями Casco Wood Adhesives.

При приготовлении композиции вручную, сначала следует отмерить клей, а затем, непрерывно помешивая, добавлять отвердитель.

Температура при	Температура композиции с отвердителем 0264 должна

опрессовке 	быть не менее +70°C для смесей с клеями Cascorit 1202 или 1274 и   +30оС для смесей с клеями Cascorit 1205 или 1206.

Расход клея	Расход клеевой смеси определяется видом производства. Расход следует определять в каждом отдельном случае. Можно ориентироваться на следующие приблизительные значения расхода для разных видов производства:

Фанерование		  90 - 150 г/м2

Прессование в формах	120 - 200 г/м2

Выдержка  	Для горячего прессования время открытой выдержки должно быть не менее 30 минут при 20 ъ С. Выдержка   сокращается при повышении температуры и снижении влажности воздуха. В ряде случае выдержку можно подкорректировать за счет увеличения расхода клея.

Жизнеспособность	Приведенные ниже значения жизнеспособности измерены с использованием стандартного метода исследований Casco Products. Жизнеспособность сокращается с возрастанием температуры. Для продления времени использования композиции на клеенаносящем станке, клеевую смесь рекомендуется охлаждать с помощью клееохладителя, разработанного Casco Wood Adhesives.

Допустимое время использования клеевой смеси на клеенаносящем станке зависит также от других параметров, например, от конструкции клеенаносящего станка и условий в помещении.

Жизнеспособность в часах при различной температуре:

15(C	  20(C   25(C
1202/1274				>18	  10	  7
1205/1206				9	  5,30	  3,30

Выдержка при	Выдержки при прессовании в минутах. Расстояния в мм

прессовании	от наиболее глубокой клеевой прослойки до нагревательной плиты.

70(C	  90(C		110(C

1202/1274

0,6		   8,00	2,45	  1,15

3.0		  22,00	6,00	  4,00

6.0	 	  30,00	17,00	  9,00

1205/1206

0,6		  4,15	  2,00	  1,00

3.0		 11,00	  5,30	  3,00

6.0		 18,00	 10,00	  7,30

Влагосодержание	Влагосодержание древесины должно быть 5 - 14%,

древесины	рекомендуется 7 - 10%.

Давление	Не менее 0.3 МПа.

Обращение	Отвердитель 0264 является кислотным продуктом. Поэтому с ним рекомендуется работать всегда в защитных перчатках и очках.

Очистка	При попадании на кожу клеевую смесь - немедленно смыть тепловатой водой с мылом до отверждения клея.

Материалы и инструмент - отмывать тепловатой водой до отверждения клея.	Для облегчения последующей промывки клеенаносящего станка мы рекомендуем применять состав Glue Wash 4450. В композицию следует вводить не менее 1% 4450 (из расчета на количество клеевой смеси, остающееся в клеенаносящем станке). После добавки состава станок оставляют работать вхолостую в течение около 5 минут, чтобы гарантировать хорошее перемешивание. После этого клеенаносящий станок можно промывать тепловатой водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

Дата

2002-08-26

Вместо

Основание для изменений: