ОТВЕРДИТЕЛЬ 2545

Отвердитель 2545 предназначен для применения с мочевино-формальдегидными клеями Каскорит в деревообрабатывающей промышленности. 2545 обеспечивает высокое качество склеивания при горячем прессовании и прессовании с высокочастотным  нагревом. Отвердитель особенно пригоден для работы с использованием автоматического смесительного и дозировочного оборудования фирмы Casco Wood Adhesives.

Стойкость клеевого	В композиции с мочевино-формальдегидными клеями

соединения	Cascorit отвердитель обеспечивает выполнение требований Британского стандарта BS 1204 MR.

Качество продукта 	Данные, приведенные в технической спецификации, следует считать сертификатом качества на отвердитель. Приведенные значения показателей измерены в период изготовления с использованием стандартных методов исследований в отделении Casco Products.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вязкость | 2000 - 6500 мПас | Измерено при +25(C |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 3,0 .- 5,0 | Измерено при +25(C |
|  | Плотность | около1430 кг/м3 |

Хранение	6 месяцев при +20(C.

Повышение температуры сокращает срок хранения. Не рекомендуется хранить продукт при температуре ниже +15оС или выше +25оС, ввиду опасности его порчи в таких условиях. Не допускать длительного содержания отвердителя при температуре выше +30оС или ниже +10оС, чтобы исключить опасность охлаждения продукта в массе.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции при	100 весовых частей (в.ч.) - мочевино-формальдегидный

смешении	клей Cascorit

20 в.ч. - отвердитель 2545

Отвердитель следует дозировать с точностью +/-2 в.ч. В некоторых случаях можно воспользоваться и другими пропорциями при смешении клея с отвердителем, однако, не рекомендуется отступать от указанной без консультации с представителями Casco Wood Adhesives.

При приготовлении композиции вручную, сначала следует отмерить клей, а затем, непрерывно помешивая, добавлять отвердитель.

Температура при	Температура композиции с отвердителем 2545 должна

опрессовке 	быть не менее +70°C для смесей с клеями Cascorit 1205 или 1206 и не менее +90оС для смесей с клеями Cascorit 1202 или 1274.

Расход клея	Расход клеевой смеси определяется видом производства. Расход следует определять в каждом отдельном случае. Можно ориентироваться на следующие приблизительные значения расхода для разных видов производства:

Фанерование		  90 - 150 г/м2

Прессование в формах	120 - 200 г/м2

Выдержка при сборке	Не более 8 часов при +20оС и нормальных условиях внутри помещения для клеев 1205 или 1206. Для клеев 1202 или 1274 время выдержки при сборке - не более 12 часов. Выдержка при сборке сокращается при повышении температуры и снижении влажности воздуха. В ряде случае выдержку можно подкорректировать за счет увеличения расхода клея.

Жизнеспособность	Приведенные ниже значения жизнеспособности измерены с использованием стандартного метода исследований Casco Products. Жизнеспособность сокращается с возрастанием температуры. Для продления времени использования композиции на клеенаносящем станке, клеевую смесь рекомендуется охлаждать с помощью клееохладителя, разработанного Casco Wood Adhesives.

Допустимое время использования клеевой смеси на клеенаносящем станке зависит также от других параметров, например, от конструкции клеенаносящего станка и условий в помещении.

Жизнеспособность в часах при различной температуре:

15(C	20(C	30(C
1202/1274				25	15	  7
1205/1206				16	  8	  4

Выдержка при	Выдержки при прессовании в минутах. Расстояния в мм

прессовании	от наиболее глубокой клеевой прослойки до нагревательной плиты.

70(C	90(C		110(C

1202/1274

1,0		    --	4	  2

3.0		    --	7	  4

6.0	 	    --	12	  9

1205/1206

1,0		  4	  2Ѕ	  1

3.0		  8	  5	  3

6.0		 16	 10	  7

Влагосодержание	Влагосодержание древесины должно быть 5 - 14%,

древесины	рекомендуется 7 - 10%.

Давление	Не менее 0.3 МПа.

Обращение	Отвердитель 2545 является кислотным продуктом. Поэтому с ним рекомендуется работать всегда в защитных перчатках и очках.

Очистка	При попадании на кожу клеевую смесь - немедленно смыть тепловатой водой с мылом до отверждения клея.

Материалы и инструмент - отмывать тепловатой водой до отверждения клея.	Для облегчения последующей промывки клеенаносящего станка мы рекомендуем применять состав Glue Wash 4450. В композицию следует вводить не менее 1% 4450 (из расчета на количество клеевой смеси, остающееся в клеенаносящем станке). После добавки состава станок оставляют работать вхолостую в течение около 5 минут, чтобы гарантировать хорошее перемешивание. После этого клеенаносящий станок можно промывать тепловатой водой.

Смешиваемость	Отвердитель 2545 смешивается с отвердителями 2580 и 2582, но более ни с какими другими отвердителями Casco Products. Поэтому, при переходе на другой отвердитель необходимо промывать шланги, клеенаносящий станок и насос.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

Дата

1999-06-11

Вместо

1998-10-14

Основание для изменений:

1273 заменено на 1274