ОТВЕРДИТЕЛЬ 2547

Отвердитель 2547 предназначен для применения с мочевино-формальдегидными клеями Каскорит в деревообрабатывающей промышленности.

Только для раздельного нанесения.

2547 предназначен в основном в качестве отвердителя клея при облицовывании пленками на основе бумаг на линиях каширования, где сначала отвердитель наносится на облицовываемую поверхность древесной плиты, а затем на него наносится адгезив. Этот отвердитель может быть использован и в других процессах,где требуется раздельное нанесение. Ввиду того, что он обладает специфическими свойствами, в каждом конкретном случае он должен быть тщательно испытан.

Качество продукта 	Приведенные значения показателей измерены в период изготовления с использованием стандартных методов исследований в отделении Casco Products.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| pH | <1,0 | Измерено при +25(C |
| --- | --- | --- |
| Плотность |

около1200 кг/м3

Хранение	6 месяцев при +20(C в плотно закрытом контейнере.

Рекомендуемые

материалы	Отвердитель вызывает коррозию металлов, обусловленную кислотностью продукта. Поэтому  рекомендуеся кислотоустойчивая сталь или полимерные материалы для защиты от отвердителя. Для непродолжительных периодов контакта достаточно использовать обычную нержавеющую сталь. Не рекомендуютя такие материалы, как медь, латунь иди железо для использования с отвердителем 2547.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции при

смешении	Оптимальным соотношением клей/отвердитель является пропорция  100/10 - 100/15. Например, при расходе клея порядка 80 г/м2 расход отвердителя должен находиться в пределах 8-12 г/м2.

Отвердитель следует дозировать с точностью +/-2 в.ч.

Расход клея	Расход клея колеблется в зависимости от применяемых материалов и должен определяться всегда в каждом конкретном случае.

Время сборки	Для этого очень активного отвердителя время сборки не требуется.

Время прессования/

Скорость подачи	Для метода каширования пленками скорость зависит от типа клея. При использоовании клеев Каскорит 1205 или 1206 скорость облицовывания составляет 25-40 м/мин.

Влажность	Влажность древесных материалов должна находиться в

материалов	пределах  5 - 14% , предпочтительно  7 - 10%.

Давление	Не менее 0.3 МПа.

Меры

предосторожности	Отвердитель 2547 является кислотным продуктом. При работе с продуктом рекомендуются защитные перчатки и очки.

Очистка	При попадании на кожу клеевую смесь  немедленно смыть тепловатой водой с мылом до отверждения клея.

Материалы чистят тепловатой водой до того, как клей отвердел.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.