ОТВЕРДИТЕЛЬ 2553

Отвердитель 2553 предназначен для применения с мочевино-формальдегидными   клеями Каскорит в деревообрабатывающей промышленности. 2553 обеспечивает высокое качество склеивания при горячем прессовании и прессовании  с высокочастотным (ВЧ) нагревом. Отвердитель особенно пригоден для работы с использованием автоматического смесительного и дозировочного оборудования фирмы Casco .

Стойкость клеевого	В композиции с мочевино-формальдегидными клеями

соединения	Cascorit отвердитель обеспечивает выполнение требований Британского стандарта BS 1204 MR.

Качество продукта 	Данные, приведенные в технической спецификации, следует считать сертификатом качества на отвердитель. Приведенные значения показателей измерены в период изготовления методàми  Casco Products.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вязкость | 4500 - 9000 мПас | Измерено при +25(C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность | прибл. 1490 кг/м3 |  |  |
| pH | 2,5 .- 4,0 | Измерено при +25(C |  |

Хранение	4 месяца при +20(C.

Повышение температуры сокращает срок хранения. Не рекомендуется хранить продукт при температуре ниже +15оС или выше +25оС

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции при	100 весовых частей (в.ч.) - мочевино-формальдегидный

смешении	клей Cascorit

20 в.ч. - отвердитель 2553

Отвердитель следует дозировать с точностью ±2 в.ч. В некоторых случаях можно воспользоваться и другими пропорциями при смешении клея с отвердителем, однако, не рекомендуется отступать от указанной без консультации с представителями Casco Wood Adhesives.

При приготовлении композиции вручную, сначала следует отмерить клей, а затем добавлять отвердитель.

Температура при	Температура композиции с отвердителем 2553 должна  быть

прессовании 	не менее +20°C для смесей с клеями Cascorit 1205 или 1206 и не менее +90оС для смесей с клеями Cascorit 1202 или 1274.

Расход клея	Расход клеевой смеси определяется видом производства. Расход следует определять в каждом отдельном случае. Можно ориентироваться на следующие приблизительные значения расхода для разных видов производства:

Фанерование			   	90 - 150 г/м2

Прессование в формах		120 - 200 г/м2

Изготовление мебельного щита	130 - 200 г/м2

Выдержка при сборке	Не более 15 мин при +20оС и нормальных условиях внутри помещения. Выдержка при сборке сокращается при повышении температуры и снижении влажности воздуха. В ряде случае выдержку можно подкорректировать за счет увеличения расхода клея.

Жизнеспособность	Жизнеспособность в часах при различной температуре

(Измерено стандартным методом Casco Products):

15(	20(	25(C

1202/1274			2	1	1/2

1205/1206		 	2	1	1/2

Выдержка при	Выдержки при прессовании в минутах. Расстояния в мм от

прессовании	наиболее глубокой клеевой прослойки до нагревательной плиты.

70(C	90(C	110(C

1202/1274

1,0	    --	  2	  1

3.0	    --	  4 	  2

6.0	    --	  6	  3

1205/1206

1,0	  1	  ½	 ¼

3.0	  3	  3¼	  1½

6.0	  5	  4	 3

Влагосодержание	Влагосодержание древесины должно быть 5 - 14%,

древесины	рекомендуется 7 - 10%.

Давление	Не менее 0.3 МПа.

Обращение	Отвердитель 2553 является кислотным продуктом Рекомендуется работать в защитных перчатках и очках.

Очистка	При попадании на кожу клеевую смесь - немедленно смыть тепловатой водой с мылом до отверждения клея.Материалы и инструмент - отмывать тепловатой водой .Для облегчения последующей промывки клеенаносящего станка мы рекомендуем применять состав Glue Wash 4450. В композицию следует вводить не менее 1% 4450 (из расчета на количество клеевой смеси, остающееся в клеенаносящем станке). После добавки состава станок оставляют работать вхолостую в течение около 5 минут, чтобы гарантировать хорошее перемешивание. После этого клеенаносящий станок можно промывать тепловатой водой.

Смешиваемость 	Отвердитель  2553 не смешивается ни с каким другим отвердителем  Casco Wood Adhesives. Шланги, вальцы и насос должны быть очищены перед сменой другим отвердителем.