Casco Products

Wood  Adhesives

Information	Casco Products

ОТВЕРДИТЕЛЬ 2581

Отвердитель 2581 предназначен для применения с мочевино-формальдегидными клеями Каскорит в деревообрабатывающей промышленности. 2581 обеспечивает высокое качество склеивания при горячем прессовании и прессовании  с высокочастотным (ВЧ) нагревом. Отвердитель особенно пригоден для работы с использованием автоматического смесительного и дозировочного оборудования фирмы Casco .

Стойкость клеевого	В композиции с мочевино-формальдегидными клеями

соединения	Cascorit отвердитель обеспечивает выполнение требований Британского стандарта BS 1204 MR.

Качество продукта 	Данные, приведенные в технической спецификации, следует считать сертификатом качества на отвердитель. Приведенные значения показателей измерены в период изготовления методами  Casco Products.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вязкость | 2500 - 8000 мПас | Измерено при +25C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 3,0 .- 3,8 | Измерено при +25C |  |

Хранение	3 месяца при +20C.

Повышение температуры сокращает срок хранения. Не рекомендуется хранить продукт при температуре ниже +15оС или выше +25оС

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции при	100 весовых частей (в.ч.) - мочевино-формальдегидный

смешении	клей Cascorit

20 в.ч. - отвердитель 2581

Отвердитель следует дозировать с точностью ±2 в.ч. В некоторых случаях можно воспользоваться и другими пропорциями при смешении клея с отвердителем, однако, не рекомендуется отступать от указанной без консультации с представителями Casco Wood Adhesives.

При приготовлении композиции вручную, сначала следует отмерить клей, а затем добавлять отвердитель.

Температура при	Температура композиции с отвердителем 2581 должна .быть

прессовании 	не менее +20°C для смесей с клеями Cascorit 1205 или 1206 и не менее +80оС для смесей с клеями Cascorit 1202 или 1274.

Расход клея	Расход клеевой смеси определяется видом производства. Расход следует определять в каждом отдельном случае. Можно ориентироваться на следующие приблизительные значения расхода для разных видов производства:

Фанерование			  90 - 150 г/м2

Прессование в формах		120 - 200 г/м2

Изготовление мебельного щита	130 - 200 г/м2

Выдержка при сборке	Не более 1 часа при +20оС и нормальных условиях внутри помещения. Выдержка при сборке сокращается при повышении температуры и снижении влажности воздуха. В ряде случае выдержку можно подкорректировать за счет увеличения расхода клея.

Жизнеспособность	Жизнеспособность в часах при различной температуре

(Измерено стандартным методом Casco Products):

15	20	25C

1202/1274			 5	 3	 1

1205/1206		 	4	 2	 1

Выдержка при	Выдержки при прессовании в минутах. Расстояния в мм от

прессовании	наиболее глубокой клеевой прослойки до нагревательной плиты.

70C	90C	110C

1202/1274

1,0	    --	  2Ѕ	  1

3.0	    --	  5	  3Ѕ

6.0	    --	  7Ѕ	  5Ѕ

1205/1206

1,0	  3	  3/4	  Ѕ

3.0	  6Ѕ	  3Ѕ	  2Ѕ

6.0	  9Ѕ	  5	  5

Для холодного прессования (при +20C) допустимо применение только смол 1205/1206. Выдержка при прессовании должна быть около 8 часов.

Влагосодержание	Влагосодержание древесины должно быть 5 - 14%,

древесины	рекомендуется 7 - 10%.

Давление	Не менее 0.3 МПа.

Обращение	Отвердитель 2581 является кислотным продуктом Рекомендуется работать в защитных перчатках и очках.

Очистка	При попадании на кожу клеевую смесь - немедленно смыть тепловатой водой с мылом до отверждения клея.Материалы и инструмент - отмывать тепловатой водой .Для облегчения последующей промывки клеенаносящего станка мы рекомендуем применять состав Glue Wash 4450. В композицию следует вводить не менее 1% 4450 (из расчета на количество клеевой смеси, остающееся в клеенаносящем станке). После добавки состава станок оставляют работать вхолостую в течение около 5 минут, чтобы гарантировать хорошее перемешивание. После этого клеенаносящий станок можно промывать тепловатой водой.

Смешиваемость 	Отвердитель  2581 не смешивается ни с каким другим отввердителем  Casco Wood Adhesives. Шланги, вальцы и насос должны быть очищены перед сменой другим отвердителем.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

| Дата 1999-06-11 | Вместо 1998-07-07 | Основание для изменений: 1273 заменен на 1274 |
| --- | --- | --- |