Casco Products

Wood  Adhesives

Information	Casco Products

КАСКОЛ 3326

Предназначен для производства мебельного шита, сплачивания по кромкам и сборки на клее с короткими выдержками при прессовании. Пригоден для склеивания древесины плотных, трудно склеивающихся пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Поливинилацетатная дисперсия

Форма поставки	Жидкость

Цвет	Серовато-белый

Вязкость	11000 мПа.с, на вискозиметре Brookfield LVT, шп.6, 20 об/мин при 25С на момент производства. В процессе хранения вязкость может увеличиваться во времени. При хранении продукта свыше 20С вязкость может увеличиваться быстрее.

Плотность	1080 кг/м3

pH	5 - 7

Растворитель	Вода

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения и условия

хранения	3 года в плотно закрытой таре при +20°C. При температуре хранения 30С время хранения в 2 раза короче, чем при 20С. Продукт пригоден для применения, пока не расслоился, загустел или не показывает признаков бактериологического разложения (которое дает о себе знать неприятным запахом).

Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности. Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.

Наиболее подходящая температура хранения  15-20С. Клей не следует хранить при температуре ниже 0С или выше 30С.

Клей может быть подвержен на короткое время воздействию низкой или высокой температуры. При замораживании клея он не может быть оттаян и использован из-за необратимости его свойств.

Изменение цвета	Каскол 3326 не изменяет цвета древесины. Однако железо, которое может переходить с клеевальцев, а также дубильные кислоты  древесины, особенно дуба, могут  давать обесцвечивание. Во избежание этого рекомендуется провести предварительные испытания.

Смешивание с другими

клеями Каско	Из-за разного значения рН клея он не смешивается с ПВА-клеями Каскол 3333,3338, 3339 и 3349.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение	Шпатель-гребенка, кисть, ручной валик, ручное клеенаносящее устройство, клеевальцы.

Строгание древесины	Для наилучшего результата строгание древесины следует производить не более чем за 24 часа перед склеиванием.

Влагосодержание	Влагосодержание древесины должно быть 5-15%, желательно,

7-10 %. Более высокая влажность может вызвать образование щелей и зазоров при усыхании.

Расход клея	При одностороннем нанесении: 60-200 г/м2.
Расход клея зависит от объекта склеивания и потому должен определяться в каждом конкретном случае применения.
При склеивании древесины плотных или смолистых пород необходимо заново выстругать материал и нанести клей на обе приводимые в контакт поверхности.

Выдержка при сборке

( сосна - сосна)	Выдержка при сборке - это время между нанесением клея и моментом, когда материал склеивается под давлением в прессе. Она состоит из открытого времени (ОВ) и закрытого времени (ЗВ).

ОВ и время между нанесением клея и сборкой материалов, подлежащих склеиванию.

ЗВ - время между моментом сборки склеиваемых материалов и нпачалом приложения давления.

Открытая выдержка при сборке: максимум 8 минут при  +20°C, отн.влажности воздуха 65% и расходом 150 г/м2.

Закрытая выдержка при сборке: максимум  10 минут при +20°C.

Давление должно быть приложено пока клей еще липкий.

Выдержка при сборке зависит  от расхода, метода нанесения клея, температуры и отн.влажности воздуха в рабочей зоне, типа древесины, влагосодержании древесины  и пр. Оно возрастает при большем расходе клея, низкой температуре рабочей зоны, высокой влажности в воздухе и древесина медленно адсорбирует воду из клея.

Температура и выдержка

при прессовании 	Нормально клей может использоваться при температуре в клеевом шве между  +10°C и +70°C. Более высокая температура (до 110°C ) может быть использована, если время прессования очень короткое. При прессовании свыше +50°C рекомендуется  определить наименьшее время прессования, а при прессовании свыше +70°C это просто необходимо делать. Это связано с термопластичными свойствами клея и при повышенной температуре (свыше +50°C ) может произойти раскрытие клеевого шва при прессовании, т.к. клей размягчается. Термопластичные свойства клея увеличиваются при повышении температуры. При использовании ВЧ-прессования термопластичные свойства более проявляются и таким образом так называемое время последующей выдержки рекомендуется в случае применения охлаждения клееных конструкций перед распрессовкой.

При склеивании сосновых ламелей рекомендуется время прессования 6 - 8 минут при +20°C, 65%-ной отн.влажности и расходе клея 130 г/м2.

Выдержку при прессовании следует определять отдельно для каждой породы древесины, для разных температур и конструкций с высокими напряжениями.

Давление	0,1 - 1,0 МПа. Тщательное выстругивание и приведение поверхностей в плотный контакт обеспечивает максимально высокое качество склеивания. Замечено, что высокое давление и короткое время сборки при склеивании твердой древесины может вызвать выдавливание клея из клеевого шва. Более продолжительное время сборки и постепенное увеличение давления способствует лучшему склеиванию.

Чистка	Клей с кожи смывается водой с мылом. оборудование следует мыть тепловатой водой до того, как он высох.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

| Дата 1999-11-11 | Вместо 1996-06-30 | Основание для изменений: Обновление технических характеристик |
| --- | --- | --- |