Casco Products

Wood  Adhesives

Information	Casco Products

КАСКОЛ  3339

Предназначен для склеивания ламелей , элементов дверных или стенных конструкций. Клей быстро отверждается и пригоден для использования на прессах с ВЧ-нагревом. Образует высоководостойкое клеевое соединение (класс D3) согласно EN 204.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Поливинилацетатная дисперсия

Форма поставки	Жидкость

Цвет	Белый

Вязкость	прим.11000 мПа.с, на вискозиметре Brookfield LVT, шп.4, 6 об/мин при 25(С на момент производства. В процессе хранения вязкость может увеличиваться во времени. При хранении продукта свыше 20(С вязкость может увеличиваться быстрее.

Плотность	1080 кг/м3

pH	2,5-3,5

Растворитель	Вода

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения и условия

хранения	6 месяцев в плотно закрытой таре при +20°C. При температуре хранения 30(С время хранения в 2 раза короче, чем при 30(С. Продукт пригоден для применения, пока не расслоился, загустел или не показывает признаков бактериологического разложения (которое дает о себе знать неприятным запахом).

Если упаковка оставлена открытой на продолжительное время возможно образование пленки на поверхности. Во избежание этого упаковку следует плотно закрывать, если продукт не используется.

Наиболее подходящая температура хранения  15-20(С. Клей не следует хранить при температуре ниже 0(С или выше 30(С.

Клей может быть подвержен на короткое время воздействию низкой или высокой температуры. При замораживании клея он не может быть оттаян и использован из-за необратимости его свойств.

Изменение цвета	Каскол 3339 не изменяет цвета древесины. Однако железо, которое может переходить с клеевальцев, а также дубильные кислоты  древесины, особенно дуба, могут  давать обесцвечивание. Во избежание этого рекомендуется провести предварительные испытания.

Смешивание с другими

клеями Каско	Из-за разного значения рН клея он не смешивается с ПВА-клеями Каскол  кроме 3333, 3338,  3349.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение	Шпатель-гребенка, кисть, ручной валик, ручное клеенаносящее устройство, клеевальцы.

Стойкость клеевого	Влагостойкое, эластичное. Соответствует требованиям EN 204,

соединения:	класс D3.

Строгание древесины	Для наилучшего результата строгание древесины следует производить не более чем за 24 часа перед склеиванием.

Влагосодержание	Влагосодержание древесины должно быть 5-15%, желательно,

7-10 %. Более высокая влажность может вызвать образование щелей и зазоров при усыхании.

Расход клея	При одностороннем нанесении: 60-200 г/м2.
Расход клея зависит от объекта склеивания и потому должен определяться в каждом конкретном случае применения.
При склеивании древесины плотных или смолистых пород необходимо заново выстругать материал и нанести клей на обе приводимые в контакт поверхности.

Выдержка при сборке

( сосна - сосна)	Выдержка при сборке - это время между нанесением клея и моментом, когда материал склеивается под давлением в прессе. Она состоит из отврытого времени (ОВ) и закрытого времени (ЗВ).

ОВ и время между нанесением клея и сборкой материалов, поджлежащих склеиванию.

ЗВ - время между моментом сборки склеиваемых материалов и нпачалом приложения давления.

Открытая выдержка при сборке: максимум 4 минут при  +20°C, отн.влажности воздуха 65% и расходом 150 г/м2.

Закрытая выдержка при сборке: максимум  10 минут при +20°C.

Давление должно быть приложено пока клей еще липкий.

Выдержка при сборке зависит  от расхода, метода нанесения клея, температуры и отн.влажности воздуха в рабочей зоне, типа древесины, влагосодержании древесины  и пр. Оно возрастает при большем расходе клея, низкой температуре рабочей зоны, высокой влажности в воздухе и древесина медленно адсорбирует воду из клея.

Выдержка при сборке	Открытая выдержка при сборке: не более 4 минут при +20°C.

( сосна - сосна)	Закрытая выдержка при сборке: не более 7 минут при +20°C.

Выдержка при	При склеивании сосновых пластин:

прессовании	2 - 5 минут при +20°C.

Время прессования следует определять отдельно для каждой породы древесины, для разных температур и конструкций с высокими напряжениями.

Давление	0,1 - 1,0 МПа. Тщательное выстругивание и приведение поверхностей в плотный контакт обеспечивает максимально высокое качество склеивания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Исчерпывающая информация по безопасности применения приведена в Ведомости данных по безопасности материалов. Перед использованием любого нового материала следует внимательно изучить указанную информацию.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА С ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

| Дата 1998-07-07 | Вместо 1996-06-30 | Основание для изменений: Новое наименование компании |
| --- | --- | --- |