|  | Wood and Specialty Adhesives |
| --- | --- |
| PREFERE 6301 является ПВА клеем для слоения (ламинации) дерева. Он даёт соединения, которое соответствует классу D3 долговечности Европейских стандартов EN 204/205. PREFERE 6301 демонстрирует хороший мокрый шов, быстро отвердевает и может применяться при горячем и холодном процессах склеивания, а также в процессе нагрева радиочастотами. PREFERE 6301 не содержит минеральных наполнителей, которые могут повредить инструменты и одежду. Этот клей не изменяет цвет после применения шпаклёвки и морилки. |
| Технические данные |
| Основа: | Поливинил ацетатная дисперсия |
| Клейкость: | 5000 - 7000 mPa при 25°C |
|  | (Брукфилд RVT, вал 6, скорость 20 об/мин) |
| Цвет: | Белый |
| pH: | Приблизительно 3 |
| Содержание сухих веществ: | 55 + -1% |
| Время открытой сборки | 5-7 минут при 20°C |
| Время под прессом | 1-3 мин при 20°C. Если клей применяется с помощью механического аппликатора, должно быть давление 0.2-0.6 MPa (2-6 kp/см2). |
| Нанесение клея |
| 150-200 г/м², при использовании механического аппликатора. PREFERE 6301 не может использоваться при температуре ниже 8°C. |
| Хранение |
| PREFERE 6301 сохраняет свои свойства после проведения пятидневного циклического теста на замораживание до минус 20С, последующего размораживания и нагревания до 20С. Тем не менее рекомендованная температура хранения 10-20°C. Может храниться приблизительно 1 год в закрытых контейнерах. Клей не должен храниться в не лакированных жестяных контейнерах во избежание риска формирования ржавчины, что может привести к обесцвечиванию клея. |
| Упаковка |
| 20 кг ведро , 100 кг пластиковая бочка и 1000 кг контейнер. |
| Очистка |
| Оборудование должно быть очищено тёплой водой до того как клей высох. Остатки засохшего клея лучше всего снимать смесью равных частей воды и ацетона к которым добавляется синтетическое моющее средство. |