## Технические данные

## PREFERE 6302

### Применение

PREFERE 6302 является ПВА клеем для ламинации дерева. Даёт склейку соответствующую классу прочности D3  Европейского стандарта  EN 204/205.

PREFERE 6302 демонстрирует превосходный клеевой шов, быстрое затвердевание, может использоваться как в холодном, так и в горячих процессах, возможно применение ВЧ генераторов.

PREFERE 6302 не содержит минеральных наполнителей, которые могут повредить инструменты и одежду. Этот клей не изменяет цвет после применения  шпаклёвки и морилки.

# Технические данные

| Основа | Поливинил-ацетатная дисперсия |
| --- | --- |
| Вязкость | 9000 12000 mPa.s при 23°C (Брукфилд RVT, вал 6, скорость 20 об/мин) |
| Цвет | Белый |
| PH | Приблизительно 3 |
| Сухой остаток | 56 ± 1% |
| Время открытой сборки | 5-7 мин при 20°C. |

Время открытой сборки

5-7 мин при 20°C

Время прессования

1-3 минуты при 20°C. Если клей применяется с помощью механического  аппликатора, должно быть давление 0.2-0.6 MPa (2-6 kp/см2).

### Нанесение клея

150-200 г/м², при использовании механического аппликатора.

PREFERE 6302 не может использоваться при температуре ниже 8°C.

### Хранение

PREFERE 6302 сохраняет свои свойства после проведения пятидневного циклического теста на замораживание до минус 20С, последующего размораживания и нагревания до 20С. Тем не менее рекомендованная температура хранения 10-20°C. Может храниться приблизительно 1 год в закрытых контейнерах. Клей не должен храниться в не лакированных жестяных контейнерах во избежание риска формирования ржавчины, что может привести к обесцвечиванию  клея.

Упаковка

15 кг ведро , 120 кг пластиковая бочка и 1000 кг контейнер.

### Очистка

Оборудование должно быть очищено тёплой водой до того как клей высох. Остатки засохшего клея лучше всего снимать смесью равных частей воды и ацетона к которым добавляется синтетическое моющее средство.