Технические данные

## PREFERE 6400

## Однокомпонентный влагостойкий  клей ПВА

### Применение

PREFERE 6400 является  ПВА клеем, который даёт соединение, отвечающее классу D4 Долговечности Европейских стандартов EN 204/205.  (Смотрите Брошюру Технической Информации №49 Е Европейские стандарты классификации не структурных клеёв для склеивания дерева и производных из него продуктов), а также проходит тест  на термостойкость в соответствии  WATT 91.

PREFERE 6400 применяется для склеивания соединений, которые должны допускать колебания температуры и влажности – «Для внутреннего использования». Это означает, что продукт, может часто или на короткий срок поддаваться влиянию водного конденсата и/или быть под воздействием высокой влажности на протяжении длительного периода.

PREFERE 6400 также может применяться для склеивания некоторых  металлов с древесиной.

PREFERE 6400 используется для любых работ по сборке и креплению, таких как крепление штырей, краёв, соединение краёв и ламинация. Он не приспособлен для использования с конструкциями под нагрузкой или в полностью водостойких соединениях, например лодках.

### Технические данные

| Вид | Белая, клейкая жидкость |
| --- | --- |
| Содержание сухих веществ, 1 час при 120°C | 43 - 44 % |
| Вязкость | 6000 - 8000 mPa.s |
| Значение pH | 2,5-3,5 |

### Насосы

Пожалуйста, примите во внимание – из-за низкого значения pH,  рекомендуется использовать кислостойкие части в насосах и других компонентах, с которыми клей может контактировать.

### Контейнеры

PREFERE 6400 поставляется в 1000 кг контейнерах, 100 кг пластиковых бочках и 20 кг пластиковых вёдрах.

### Хранение

Клей должен быть защищён от замерзания.

Срок хранения PREFERE 6400 очень сильно зависит от температуры хранения. Чем выше температура на складе, тем короче срок хранения. Оптимальная температура хранения 15-20°C. Таблица ниже показывает сколько может храниться PREFERE 6400 от даты изготовления (указана на контейнерах) при различных температурных режимах.

| Температура на складе | Срок хранения |
| --- | --- |
| 15°C | прибл. 8 месяцев |
| 20°C | прибл. 6 месяцев |
| 25°C | прибл. 4 месяца |
| 30°C | прибл. 2 месяца |

Клей не должен храниться в нелакированных контейнерах во избежание риска формирования ржавчины, что может привести к обесцвечиванию клея.

### Нанесение клея

Рекомендуется наносить 120-250 г/м² в зависимости от гладкости поверхности и необходимого времени открытой сборки. Лучшая влагостойкость достигается при толстом слое клея.

PREFERE 6400 не может использоваться при температуре ниже чем 10°C.

### Время сборки

Давление должно применяться, когда клей ещё мокрый. Время открытой сборки зависит от впитывания и содержания влаги в склеиваемых материалах, слоя клея, относительной влажности и вентиляции. Пористые материалы, тонкий слой клея, сухой воздух и приток воздуха могут повысить скорость высыхания и время открытой сборки. Если применяется толстый слой клея для получения максимальной влагостойкости, рекомендуется применять 3 минуты для открытой сборки и 3 минуты для закрытой. Максимальное время открытой сборки 8 минут при 20°C.

### Давление

0.2-1.0 MPa (2-10 kp/см²).

### Время давления

| Температура в °C | 20-30 |
| --- | --- |
| Время давления в минутах | 17-20 |

Время давления в таблице выше является минимальным временем давления для сцепления древесины средней плотности для дальнейшей обработки. Максимальная крепость достигается по прошествии некоторого времени. Гнутые конструкции, тонкий слой клея, высокий уровень влажности поверхности и твёрдость древесины (лиственные породы) могут увеличить время давления.

Если применяется нагрев радиоволнами, то генератор должен выключаться за 5-15 секунд до снятия пресса.

### Очистка

Оборудование должно быть очищено тёплой водой до того как высохнет клей.

### Предостережение

PREFERE 6400 не классифицируется как опасный. Однако, необходимо придерживаться разумной чистоты и осторожности во время использования. В конце работы с клеем необходимо вымыть руки тёплой водой с мылом.  Не применяйте органические растворители для того, чтобы смыть клей с кожи. Для этого есть специальные кремы.

Рекомендации, приведенные в этих технических данных, основаны на результатах опытов и экспериментов. В связи с тем, что условия работы на фабрике потребителя не находятся под  контролем специалистов Dynea, мы не можем нести ответственность  по любым рискам и обязательствам, которые могут возникнуть при применении  нашей продукции.