Техническое описание	Wood & Specialty Adhesives

Telephone +47 63897100

Telefax +47 63819050 www.dynea.com

Prefere 6181

Двухкомпонентная эмульсия полимер/ изоцианат для деревообрабатывающей промышленности (ЭПИ – клей).

Применение

Prefere 6181 используется с Prefere 6681, что представляет собой двухкомпонентную клеевую систему основанную на эмульсии полимера и изоцианта (ЭПИ – клей). Данная система используется для склеивания древесины и древесины, а так же древесины и алюминия. Особенно для хвойных пород.

Prefere 6181 c отвердителем Prefere 6681 дает клеевой шов с отличной водо – и теплостойкостью. Соответствует классу прочности D4 согласно европейского стандарта EN 204/205.

Prefere 6181 с отвердителем Prefere 6681 был протестирован согласно стандарта JIS K6806 и был разрешён для производства клеёных конструкций малых и средних размеров для японского рынка.

Клеевая система быстро отверждается и имеет короткое время прессования. Она может быть использована для холодного и горячего прессования, а так же для ТВЧ прессов.

Система Prefere 6181/ 6681 нейтральна и не повреждает древесину.

Технические характеристики.

|  | Prefere 6181 | Prefere 6681* |
| --- | --- | --- |
| Форма выпуска | Молочно-белая жидкость | Жидкость коричневого цвета |
| Вязкость при 25°C | около 5000 мПа.с | около 200 мПа.с |
| pH при 25°C | 7,5±1,0 | не определено |
| Плотность при 25°C | 1,25 г/см3 | 1.21 г/см3 |

* Prefere 6681 на 100% состоит из MDI (дифенилметан-4,4-диизоцианат). Перед использованием ознакомтесь с инструкцией.

Хранение.

Замораживание Prefere 6181 не допускается. Срок хранения Prefere 6181 при температуре 15-25°C составляет 6 месяцев.

Отвердитель Prefere 6681 не должен храниться при температуре ниже 10°C. В герметично закрытом контейнере Prefere 6681 может хранится в течении года при температуре 10-35°C.

Ёмкость для хранения отвердителя должна быть герметичной, так как он реагирует с влагой, находящейся в атмосфере, и теряет свои свойства. В процессе этого взаимодействия (реакции) в атмосферу выделяется газ СО2 .

Во время хранения ёмкости с отвердителем должны быть надлежащим образом закрыты, а при использовании в производстве на ёмкость должен быть установлен фильтр, впитывающий влагу. Иначе срок хранения отвердителя уменьшается.

Приготовление клеевой смеси

Перед использованием клей Prefere 6181 необходимо тщательно перемешать с отвердителем Prefere 6681 в соотношении, согласно нижеприведённой таблице.

| Prefere 6181 (частей) | 100 |
| --- | --- |
| Отвердитель Prefere 6681 (частей) | 15 |

Необходимо убедится, что оборудование, которое автоматически смешивает клей и отвердитель в заданных пропорциях, предназначено для данной операции. Обратите внимание, что при премешивании может произойти вспенивание.

Жизнеспособность

При температуре 20°C жизнеспособность клеевой смеси составляет 45 минут.

При этом, в отличие от клеевых систем на основе формальдегида, в течении этого периода не происходит увеличение вязкости клеевой смеси. Период жизнеспособности определяется химическими реакциями, происходящими при перемешивании. Поэтому очень важно использовать клеевую смесь в течении расчитанного времени жизнеспособности. При превышении этого показателя (периода) качество клеевого шва уменьшается, особенно влагостойкость. Кроме того, в течении периода жизнеспособности уменьшается время сборки.

Требования к склеиваемым материалам

Склеиваемые заготовки должны иметь хорошее качество строгания. На склеиваемых поверхностях не должно быть масла, жира, грязи, пыли и т.д.

Механическую обработку склееных заготовок рекомендуется производить через 24 часа после склеивания.

Наилучшее качество клеевого шва достигается при влажности древесины в диапазоне 6-15%. Уровень влажности двух склеиваемых ламелей не должен отличаться более, чем на 4%.

Температура в производственном помещении не должна быть ниже 15˚С.

Расход клеевой смеси

При изготовлении клеёных деревянных конструкций рекомендуется наносить клеевую смесь в количестве 150-300 г/м². Для производства других типов продукции клеевая смесь может наносится в количестве 100-200 г/м².

Время сборки

Время сборки – это время прошедшее между нанесением клеевой смеси и приложением давления. Оно может быть разделено на открытое (время между нанесением клеевой смеси и сборкой ламелей) и закрытое (между сборкой ламелей и приложением давления).

Открытое время сборки должно быть как можно меньше. С другой стороны при склеивании плотной древесины рекомендуемое закрытое время сборки составляет 5 минут.

Максимальное время сборки в первую очередь зависит от расхода клеевой смеси, а так же породы древесины, температуры  и влажности древесины, влажности и температуры в производственном помещении.

Чем меньше расход клеевой смеси, выше температура древесины и ниже влажность воздуха, тем меньше время сборки. Для мягкой древесины, при расходе клеевой смеси 250 г/м², температуре окружающей среды 20°C, влажности окружающей среды 65% и сборке склеиваемых деталей незамедлительно после нанесения клеевой смеси, закрытое время сборки составляет  около 20 минут.

В любом случае когда прикладывается давление, клеевая смесь должна быть липкой. Выдавливание клея из клеевого шва при приложении давления является признаком того, что время сборки не было превышено.

Давление.

Уровень прикладываемого давления зависит от типа древесины (мягкая или твёрдая) и от метода прессования.

При изготовлении клеёных деревянных конструкций давление должно быть 0,6-1,0 Н/мм²  для мягких пород древесины и 0.8-1.2  Н/мм²  для твёрдых пород древесины.

Время прессования.

a)  Клеёные деревянные конструкции

| Температура клеевого шва | 20°C |
| --- | --- |
| Оконные рамы, столешницы и т.д. | Время прессования - 15 минут |
| Клеёные деревянные конструкции | Время прессования - 30 минут |

В таблице приведено минимальное время прессования для заготовок из сосны или ели влажностью 10-12%, по истечении которого клеевой шов имеет прочность достаточную для дальнейшей обработки. При склеивании криволинейных конструкций, при повышенном расходе клеевой смеси, при повышенной влажности склеиваемой древесины, а так же при склеивании твёрдых пород древесины требуется большее время прессования.

b)  Радиочастотное отверждение

Prefere  6181  рекомендуется для применения в ТВЧ прессе.

Время прессования зависит от нескольких факторов, таких как форма пластин, расположение электродов, мощности генератора и др.  Поэтому для оптимизации расчётного времени прессования необходимо проводить испытания для конкретного оборудования

Очистка

Отвердитель не может быть перемешан с водой. Для удаления остатков отвердителя применяется специальная жидкость. Специалисты нашего отдела маркетинга смогут порекомендовать жидкости для очистки оборудования. Кристалы затвердевшего отвердителя не растворимы и могут быть удалены механическим путём.

Оборудование для перемешивания и нанесения должно очищаться в конце каждой смены. Если клеевая смесь начинает загустевать в оборудовании, оно должно быть немедленно освобождено от смеси и очищено; иначе существует возможность, что клеевая смесь отвердеет в оборудовании. Отверждённая смесь не растворима и удаляется механическим путём.

Остатки клея и клеевой смеси легче всего удаляются с помощью тёплой воды температурой 50-60°C, но может быть использована вода и с более низкой температурой (до 25°C). Перед очисткой оборудования рекомендуется предварительно слить из водопроводной системы воду с более низкой температурой.

ЭПИ смолы являются потенциальными загрязнителями воды. Остатки клея и вода, которая была использована для промывки оборудования, не могут быть быть сброшены в общественную канализацию без согласования с местными органами власти.

Меры безопасности

Меры безопасности подробно приведены в Паспорте Безопасности  для Prefere 6181 и отвердителея Prefere 6681.

Когда клей и отвердитель смешиваются, начинается химическая реакция, в результате которой формируется полимер.

При работе с клеем, отвердителем или клеевой смесью рекомендуется соблюдать такие же меры предосторожности как при работе с химическими веществами. Следует избегать контакта неотверждённого клея с кожей, особенно людям с чуствительной кожей. Поэтому рекомендуется использовать защитные перчатки, а также защитные очки, когда существует вероятность разбрызгивния клея. После окончания рабочего дня руки необходимо тщательно промыть в тёплой воде с мылом.

Производственное помещение должно хорошо проветриваться.

Информация, приведённая в данном техническом описании подтверждена опытным путём. Однако, т.к. технологический процесс на производстве не находится под нашим контролем, мы не можем нести ответственность за качество деревянных конструкций , произведённых с использованием нашей продукции, в случае нарушения рекомендаций, приведённых в данном техническом описании.