F0LCO-LIT D1837-007

| Общая информация |
| --- |
| Вид продукта | F0LCO-LIT D1837-007 – клей на основе ПВА |
| Область применения | Фанерование дерева и древесных материалов.. |
| Свойства | F0LCO-LIT D1837-007 имеет класс влагостойкости D2 в соответствии с DIN EN 204. Ускоренное время схватывания, особенно при температурном воздействии. Не вызывает изменение цвета |
| Характеристики |
| Вязкость: Уровень рН: | ~ 11.000 мПа (Брукфильд DVII, 20°C, Sp. 6, 20 Upm.) ~ 7 |
| Другие свойства |
| Мин. температура образования пленки: | + 6 °С |
| Плотность: | 1,22 г/см3 |
| Время открытой выдержки при 150 г/м2: | макс. 8-12 мин. |
| Инструкция по применению |
| Подготовка дерева: | Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Неровности могут вызвать повышение времени прессования и снижение прочности клеевого шва. |
| Использование: Использование: | Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия: Температура материала, клея и окружающей среды 18-22 °С Влажность дерева ~ 8-12 % Относительная влажность воздуха: 60-70 % Вес клеевого слоя: 80 … 130 г/ м2 Давление пресса для элементов без внутрен-него напряжения 0,2 - 0,5 Н/мм2 Минимальное время прессования: при 20 °С при 70 °С 5 30 мин. сек |
|  | F0LCO-LIT D1837-007 наносится стандартным инструментом на одну или обе поверхности. Толщина клеевого слоя зависит от абсорбции и других показателей состояния материала, подлежащего обработке. Не наносить при температуре материала и помещения менее +10 °С. В течение времени открытой выдержки, изделия следует собрать и начать прессование. Совместимость с другими клеями следует проверить, прежде чем смешивать. |
| Изменение цвета дерева: | Как правило, F0LCO-LIT D1837-007 , не вызывает изменений цвета дерева. В связи с различной природой внутренних химических свойств дерева, в некоторых случаях может происходить изменение цвета, например железо при взаимодействии с танином, содержащимся в дереве, может вызвать изменение цвета, особенно при обработке изделий из дуба. |
| Очистка: | Свежий, не засохший клей, смывается простой водой. |
| Дополнительные советы |
| Безопасность | Лист безопасности согласно нормам ЕС на F0LCO-LIT D1837-007 являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием. |
| Хранение | В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения F0LCO-LIT D1837-007 составляет 12 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания. Все характеристики продукта, определяющие его годность, проверяются нашим отделом контроля качества во время процесса производства и перед поставкой. В зависимости от температуры и времени хранения характеристики продукта могут выходить за указанные рамки. В следствие долгого периода хранения F0LCO-LIT D1837-007 вязкость продукта может возрасти, в связи с чем рекомендуется тщательно перемешать продукт перед использованием. |

Все предоставляемые рекомендации по клеевым технологиям наших продуктов основываются как на обширных научных исследованиях, так и на многолетнем опыте, и являются лучшими знаниями в области. Однако, большое разнообразие требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.