FOLCO®-LIT D2 LV

| Общая информация |
| --- |
| Вид продукта | FOLCO®-LIT D2 LV – Клей на основе ПВА |
| Область применения | Склеивание поверхностей, например: HPL/CPL на высокоскоростных прессах, склеивание каркасных и сборочных элементов, склеивание изделий из мягких и твердых пород дерева. |
| Свойства | FOLCO®-LIT D2 LV имеет класс влагостойкости D2 в соответствии с DIN EN 204. Ускоренное время схватывания, особенно при температурном воздействии. |
| Характеристики |
| Вязкость: Уровень рН: | ~ 8.000 мПа (Брукфильд DVII, 20°C, Sp. 6, 20 Upm.) ~ 4 |
| Другие свойства |
| Мин. температура образования пленки: | + 6 °С |
| Плотность: | 1,06 г/см3 |
| Время открытой выдержки при 150 г/м2: | макс. 10-14 мин. |
| Инструкция по применению |
| Подготовка дерева: | Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Неровности могут вызвать повышение времени прессования и снижение прочности клеевого шва. |
| Использование: | Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия: Температура материала, клея и окружающей среды 18-22 °С Влажность дерева ~ 8-12 % Относительная влажность воздуха: 60-70 % Вес клеевого слоя: для ламинации для сборки 80 … 150 100 … 180 г/ м2 г/ м2 Давление пресса для элементов без внутрен-него напряжения 0,1-1 Н/мм2 Минимальное время прессования: При 60°С При 20°С Сборка 1 10-15 10-15 мин. мин. мин. |
| Использование: | FOLCO®-LIT D2 LV наносится стандартным инструментом на одну или обе поверхности. Толщина клеевого слоя зависит от абсорбции и других показателей состояния материала, подлежащего обработке. Не наносить при температуре материала и помещения менее +10 °С. В течение времени открытой выдержки, изделия следует собрать и начать прессование. Совместимость с другими клеями следует проверить, прежде чем смешивать. |
| Изменение цвета дерева: | Как правило, FOLCO®-LIT D2 LV, не вызывает изменений цвета дерева. В связи с различной природой внутренних химических свойств дерева, в некоторых случаях может происходить изменение цвета, например железо при взаимодействии с танином, содержащимся в дереве, может вызвать изменение цвета, особенно при обработке изделий из дуба. |
| Очистка: | Свежий, не засохший клей, смывается простой водой. |
| Дополнительные советы |
| Безопасность | Лист безопасности согласно нормам ЕС на FOLCO®-LIT D2 LV являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием. |
| Хранение | В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения FOLCO®-LIT D2 LV составляет 12 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания. Все характеристики продукта, определяющие его годность, проверяются нашим отделом контроля качества во время процесса производства и перед поставкой. В зависимости от температуры и времени хранения характеристики продукта могут выходить за указанные рамки. В следствие долгого периода хранения FOLCO®-LIT D2 LV вязкость продукта может возрасти, в связи с чем рекомендуется тщательно перемешать продукт перед использованием. |

Последние изменения: 05/16/03

Данное техническое описание заменяет все предыдущие версии.

Все предоставляемые рекомендации по клеевым технологиям наших продуктов основываются как на обширных научных исследованиях, так и на многолетнем опыте, и являются лучшими знаниями в области. Однако, большое разнообразие требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.