FOLCO®-LIT L 6809 LV

| Общая информация |
| --- |
| Вид продукта | FOLCO®-LIT L 6809 LV – Клей на основе сополимеров этилен-винил ацетата. |
| Область применения | Каширование декоративными пленками, ПВХ-пленками,HPL-пластик и обработанными праймером PO-пленками, дерева, деревянных панелей и других поверхностей, термоламинацией, а также холодной ламинацией. |
| Свойства | FOLCO®-LIT L 6809LV – клей для ламинации с низкой вязкостью и хорошими клеевыми свойствами. Даже при малом нанесении клея достигается высокая прочность соединения. Наносится любыми стандартными устройствами. |
| Характеристики |
| Вязкость: Уровень рН: Сухой остаток | ~ 4500 мПа (Брукфильд RVT, 20°C, Sp. 5, 20 rpm.) ~ 7 Не менее 68% |
| Инструкция по применению |
| Подготовка дерева: | Рабочие поверхности должны быть тщательно выровнены, очищены от жира и грязи. Рекомендуется тщательно вычистить поверхность перед ламинацией. Подготовка поверхностей очень сильно влияет на качество поверхности после ламинации. |
| Использование: | Помимо других свойств, температура, влажность и абсорбирующие свойства материала, а также вес покрытия и внутреннее напряжение материала имеют различное влияние на время открытой выдержки, время сборки и время прессования. Тепловое воздействие ускоряет время сборки и сокращает время прессования. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия: Температура материала, клея и окружающей среды 18-22 °С Влажность дерева 8-12 % Относительная влажность воздуха: | 60-70 % Расход ~ 60-120 г/м2 Клей следует нанести равномерно или на изделие или на пленку. Пленка и изделие должны быть соединены в течение времени открытой выдержки. Для окончательного схватывания, мы также рекомендуем дополнительную выдержку в течении 3-х часов. |
| Очистка: | Свежий, не засохший клей, смывается простой водой. |

| Дополнительные советы |
| --- |
| Безопасность | Лист безопасности согласно нормам ЕС на FOLCO®-LIT L 6809 LV являются общедоступными, и подлежат рассмотрению перед хранением и использованием. |
| Хранение | В оригинальной упаковке при определенных условиях срок хранения FOLCO®-LIT L 6809 LV составляет 12 месяцев. Клей следует хранить в прохладном месте и оберегать от замерзания. |

Последние изменения: 05.09.02

Данное техническое описание заменяет все предыдущие версии.

Все предоставляемые рекомендации по клеевым технологиям наших продуктов основываются как на обширных научных исследованиях, так и на многолетнем опыте, и являются лучшими знаниями в области. Однако, большое разнообразие требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.