FOLCO®-MELT WR 2180

| Общая информация |
| --- |
| Вид продукта | FOLCO®-MELT WR 2180 – Клей на основе ЭВА-сополимера для окутывания. |
| Область применения | Окутывание профилей из ДСП или МДФ декоративными бумажными пленками, пленками ПВХ и шпоном на любом общеизвестном оборудовании. |
| Свойства | FOLCO®-MELT WR 2180 – высококачественный клей-расплав с хорошими показателями адгезии. Наносится как с помощью роликов, так и через форсунки. |
| Характеристики |
| Вязкость: Точка размягчения (по кольцу и шару): | ~ 3.000 мПа (Брукфильд, 200°C) ~ 90 °C (DIN EN 1238) |
| Инструкция по применению |
| Использование: | Помимо других свойств, температура и свойства материала, климат в помещении, нанесение клея, скорость подачи и внутреннее напряжение материала могут повлиять на результат склейки. Декоративные пленки могут иметь различные клеящие свойства, даже внутри какой-либо группы материала. Перед применением необходимо обязательно провести испытания, чтобы убедиться в правильности выбора клея. Для достижения лучших результатов рекомендуются следующие рабочие условия: Температура материала, клея и окружающей среды 18-22 °С Влажность дерева 8-10 % Температура нанесения 160-180 °С Скорость подачи min 20 м/мин. Расход 60-100 г/м2 Следует учитывать плотность и влажность подложки (окутываемого материала), а также рекомендации производителей подложки и оборудования. При долгой остановке производства, мы рекомендуем температуру клеенаносящих устройств в 160 °С. |
| Очистка: | Клеенаносящие устройства следует очищать, к примеру, шпателем. |
| Дополнительные советы |
| Безопасность | Даже при рекомендуемых рабочих температурах клеи-расплавы выделяют испарения, раздражающие органы дыхания. Рекомендуется наличие вытяжки в рабочих помещениях. Лист безопасности согласно нормам ЕС на FOLCO®-MELT WR 2180 является общедоступным и подлежит ознакомлению перед использованием продукта. |
| Хранение Маркировка: | При надлежащих условиях срок хранения продукта FOLCO®-MELT WR 2180 составляет 1 год. Клей следует хранить в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке. FOLCO®-MELT 2180 не подлежит маркировке согласно Нормам об Опасных грузах ФРГ. |

Последние изменения: 21/02/03

Данное техническое описание заменяет все предыдущие версии.

Все предоставляемые рекомендации по клеевым технологиям наших продуктов основываются как на обширных научных исследованиях, так и на многолетнем опыте, и являются лучшими знаниями в области. Однако, большое разнообразие требований при различных рабочих условиях влекут за собой необходимость проведения испытаний в каждом отдельном случае. Мы оставляем за собой право изменения продуктов в плане технической доработки и усовершенствования.