| ИОВАКОЛЬ | 102.20 |
| --- | --- |

Клей Д 4 с добавкой 5% отвердителя 195.30

| Примеры применения: | Для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость как, например, для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для склейки твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит, в особенности пригодный для склеивания в поле тока высокой частоты. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) “сшиваемый” |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток [%]: Плотность [г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | пр. 9.000 пр. 51 пр. 1.06 пр. 5,0 пр. 5 прозрачный |
|  | Вышеуказанные параметры для клея без добавки отвердителя. |
| Свойства: | Иоваколь 102.20 и Иоват Отвердитель 195.30 подлежат постоянной проверке качества согласно нормам КОМО /Нидерланды/. При правильном применении достигается группа нагрузки Д 4 по DIN EN 204/205. Выдерживается нагрузка >7,0 Н/мм2 по нормами WATT'91 /испытано ИФТ г. Розенхайм/. Без отвердителя достигается группа нагрузки Д 2 по DIN EN 204/205. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Перед работой клей гомогенно смешать с отвердителем. Наносится обычными приспособлениями. Не должен соприкасаться с железом, содержащая дубильные вещества древесина может перекраситься. Не применять вместе с щелочными материалами. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин.t° образования пленки) Жизнеспособность: после добавки отвердителя прим. 5 дней Нанесение клея: одностороннее или двухстороннее Расход клея: 150-200 г/м2 Открытое время: 7-10 минут Давление прессования: > 0,5 Н/мм Мин. t прессования**: пр. 25 минут (при 20°С) **Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых деталей. Чем больше время прессования, тем выше прочность склеивания по всем методам испытаний. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Стойкость к морозу: | исполняет нормы ГОСТ 18 992-80 4 цикла при температурах -40°С и +20°С по 3 часа на каждую температуру. |
| Хранение: | Хранить в сухом и прохладном помещении (15 – 25 °С) в оригинальной упаковке. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | 102.20: Одноразовая тара по 10 и 30 кг; другая тара по запросу. 195.30: тара по 500 г или 12 кг, другая тара по запросу |
| Транспорт: | 195.30: Класс 8, UN 2581 |
| Маркировка: | 102.20:По инструкции о вредных веществах: отсутствует. 19530: С (едкий), содержит хлорид алюминия |
| Код отходов: | 102.20: по EWC: 080403, отвердевший: 080404 195.30: по EWC: 060304. |