| ИОВАКОЛЬ EPI | 102.49 |
| --- | --- |
| Для работы с отвердителем 195.60 |  |

| Примеры применения: | Для склеивания твердой древесины (дуб,бук),древесиныс повышенным содержанием смол(сосна), тропических пород (тик, мератни) и древесины с высоким содержанием влаги (до 15%). Для склеиваанния изделий, подвергающимся в дальнейшем атмосферным влияниям, как оконные блоки или опалубка. |
| --- | --- |
| Основа: | Сополимерная дисперсия |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток [%]: Плотность [г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования пленки [°С] Цвет клеевой пленки: | пр. 16.000 пр. 57 пр. 1.5 пр. 7,0 пр. 5 натуральный |
| Свойства: | Высокая водостойкость , термостойкость, стой кость к механическим воздействиям. Клей очень хорошо заполняет швы, относительно стойкий к действию растворителей. Стойкий с старению. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид).Следует набегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Соотношение при смешивании: Иоваколь 102.49® смешивают с Отвердителем Иоват® 195.60 = 100:7 - 15 весовых %. Смешивание необходимо производить очень тщательно, при смешивании больших объемов рекомендуется использовать смеситель- дозатор. Клей можно наносить обычными приспособлениями как кистью, шпателем, или валиком. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может окраситься. Тару со смесью клея и отвердителя Иоват® 195.60 не следует закрывать плотно, (из-за образования СО2 емкость может потрескаться). Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t° образования пленки) |
|  | Время переработки (час): Нанесение клея: При повышенных требованиях: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:** Жизнеспособность смеси: | в зависимости от интенсив. смешивания 2 час) одностороннее двустороннее 150 - 200 г/м2 10 +/-2 минуты > 0,2 Н/мм2 пр. 25 мин при 20 °С макс. 2 час |
|  | **Эти данные могуг меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых деталей. Чем больше время прессования, тем лучше прочность склеивания по всем методам испытаний. Испытания проводились с древесиной, влажностью 6 - 10 % руководствуясь нормам ДИН/ЕН 205, расход клея > 150 г/м2 при одностороннем нанесении. Отвердитель не должен вступать в контакт с водой или влажностью, во избежание предварительного отверждения. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. Загрязненные только отвердителем детали машин очищают Иоват разбавителем 401.40/402.30. Присохшие остатки смеси клея и отвердителя удаляют только механически. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев с даты поставки. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | 102.49:Одноразовая тара по 10 и 25 кг, 120 кг бочка. 195.60: Тара по 500 г или 10 кг, другая тара по запросу. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | 102.49: По инструкции о вредных веществах: отсутствует. 195.60: Xn (вредный для здоровья) |
| Код отходов: | По EWC :080403; отвердевший 080404 |