| ИОВАКОЛЬ | 102.70 |
| --- | --- |

Клей D3/D4 с добавкой 5% отвердителя Иоват 195.40

| Примеры применения: | Для склейки с повышенной стойкостью к действию влаги в помещении, например, двери, окна и мебель для сырых помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины а также для ДСтП и других древесных плит, в особенности для склеивания в токе высокой частоты, укладки паркета ламинатного пола (соединение на шпунт и гребень) а также фанерования. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | пр. 13.500 пр. 51 пр. 1.08 пр. 3,0 пр. 5 бесцветно-прозрачный |
|  | Вышеуказанные параметры для клея без добавки отвердителя. |
| Свойства: | При правильном склеивании Иоваколь 102.70 достигает категории водостойкости D3; а при добавке 5% Отвердителя Иоват 195.40 достигается категория водостойкости D4 по нормам ДИН ЕН 204/205. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V4A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк. медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей можно наносить обычными приспособлениями.Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесины может окраситься. Не применять вместе с щелочными материалами. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t0 образования пленки) |
|  | Время переработки (жизнеспособность, час) | 102.70 - | 102.70 + 5% 195.40 прим. 5 |
|  | Нанесение клея: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:* | одностороннее или двухстороннее 150-200 г/м2 5 – 8 минут > 0,2 Н/мм2 30 мин при 20 °С 4 мин при 50 °С 1,5 мин при 90 °С |
|  | * Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых материалов. Чем больше время прессования, тем выше прочность склеивания по всем методам испытаний. Испытания проводились с древесиной, влажностью б - 10 % руководствуясь нормам ДИН ЕН 205 при расходе клея 150 г/м2. |
| Стойкость к морозу: | исполняет нормы ГОСТ 18 992-80; 4 цикла при температурах -40°С и +20°С по 3 часа на каждую температуру. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке б месяцев с даты отгрузки. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | 102.70: одноразовая тара по 10 и 25 кг, бочки по 120 кт; 195.40: тара по 0,5; 1,25 кг. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 080403; отвердевший 080404 |