| ИОВАКОЛЬ | 102.90 |
| --- | --- |

Клей D3 с пониженной адгезией к металлу

| Примеры применения: | Для различного склеивания, где требуется повышенная стойкость к действию влаги в помещении. Для твердой и мягкой древесины а также для клееной древесины. Пригоден для склеивания в токе высокой частоты. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | 6.500 +/- 1500 50+/-2 1.08 3,0 пр. 9 бесцветно-прозрачный |
|  | Вышеуказанные параметры для клея без добавки отвердителя. |
| Свойства: | При прессовании до 50(С Иоваколь 102.90 достигает категории водостойкости D2 по нормам нагрузки ДИН ЕН 204. Медленно схватывающийся. При температуре выше 70(С клей схватывается быстрее и достигает категории водостойкости D3. |
| Указания к применению: | Клей можно наносить обычными приспособлениями. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая протравители древесина может перекраситься. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t0 образования пленки) |
|  | Нанесение клея: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:* | одностороннее или двухстороннее* 100-120 г/м2 5 – 8 минут > 0,2 Н/мм2 30 мин при t помещения 4 мин при 50 °С 1,5 мин при 90 °С |
|  | * Для достижения группы нагрузки D3 необходимо наносит клей на обе склеиваемые поверхности. Испытания проводились с древесиной, влажностью 6 - 10 % руководствуясь нормам ДИН ЕН 205 при расходе клея 150 г/м2. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | одноразовая тара по 10 и 25 кг, бочки по 150 кт; контейнеры по 1000 кг. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 080403 |