| ИОВАКОЛЬ | 103.10 |
| --- | --- |

Клей Д3

| Примеры применения: | Для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость например, для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины а также для ДСтП и других древесных плит. Особенно для склеивания в токе высокой частоты, укладки паркета и ламинатного пола (соединение на шпунт и гребень). Также подходит для облицовывания шпоном. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | пр. 10.000 пр. 51 пр. 1.08 пр. 3,0 пр. 5 бесцветно-прозрачный |
| Свойства: | При правильном применении клея Иоваколь 103.10 достигается группа нагрузки D3. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V4A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк. медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Наносится всеми обычными приспособлениями. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может окраситься. Не применять вместе с щелочными материалами. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t0 образования пленки) |
|  | Нанесение клея: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:* | одностороннее или двухстороннее 150-200 г/м2 5 – 8 минут > 0,5 Н/мм2 30 мин при 20 °С 4 мин при 50 °С 1,5 мин при 90 °С |
|  | * Испытания проводились с древесиной, влажностью б - 10 % руководствуясь нормам ДИН ЕН 205 при расходе клея 150 г/м2. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | По запросу. |
| Примечание: | Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и удалению отходов получите из соответствующего паспорта безопасности. |
| 03/04 | Все технические данные являются параметрами, представляющие средние значения. Наши проспекты постоянно актуализируются и обновляются соответственно новейшему уровню развития. Это издание заменяет все предыдущие издания и действительно в срок выпуска. Обратите внимание на указания на обратной стороне. |