| ИОВАКОЛЬ | 104.70 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость, например, для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины а также ДСтП и других древесных плит. Особенно хорошо подходит для склеивания в поле тока высокой частоты, облицовывания шпоном, а также укладки ламинатного пола и паркета (соединение на шпунт и гребень). |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) применяется с отвердителем. |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | ( 6.500 ( 49 ( 1,08 ( 3,0 ( 5 бесцветно-прозрачный |
|  | Вышеуказанные параметры даны для клея без добавки отвердителя. |
| Свойства: | При правильном применении клея Иоваколь 104.70 достигается группа нагрузки D3 согласно DIN EN 204/205. При добавлении 5% отвердитлеля Иоват 195.40 достигается группа нагрузки D4 согласно DIN EN 204/205. Медленно схватывающийся. При температуре выше 70(С клей схватывается быстро. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V4A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк. медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей можно наносить обычными приспособлениями. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может окраситься. Не применять вместе с щелочными материалами. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t0 образования пленки) |
|  | Жизнеспособность 104.70 + 5% 195.40: | макс. 5 час. |
|  | Нанесение клея: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:* | одностороннее или двухстороннее 150-200 г/м2 5 – 8 минут > 0,2 Н/мм2 ( 30 мин при 20 °С ( 4 мин при 50 °С ( 1,5 мин при 90 °С |
|  | * Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых материалов. Чем больше время прессования, тем выше прочность склеивания по всем методам испытаний. |
| Стойкость к морозу: | исполняет нормы ГОСТ 18 992-80; 4 цикла при температурах -40°С и +20°С по 3 часа на каждую температуру. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | одноразовая тара по 10 и 25 кг, бочки по 150 кт; контейнеры по 1000 кг. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 080403 |