| ИОВАКОЛЬ Однокомпонентный клей Д4 | 107.00 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость, как например, для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для склейки твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) «сшиваемый» |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (Брукфильд) Сухой остаток (%): Плотность (г/куб. см): Значение рН: Мин. t( образования клеевой пленки ((С) Цвет клеевой пленки: | ( 8.500 ( 50 ( 1,025 ( 2,7 ( 6 бесцветно – прозрачный |
| Свойства: | При правильном применении достигается группа нагрузки Д4 по DIN EN 204. Медленно схватывается. При температуре 70(С схватывается быстро. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей наносится обычными приспособлениями. Не должен соприкасаться с железом, т.к. древесина, содержащая дубильные вещества, может перекраситься. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15(С (не идентична с мин. t( образования клеевой пленки). Нанесение клея: одностороннее или двухстороннее *); Расход клея: 100-200 г/м2; Открытое время: 5.- 8 мин. Давление прессования: ( 0,5 Н/мм2; Мин. t прессования примерно: 20 минут (при 20(С); при 50(С (3 мин., при 90(С ( 1 мин. *) Для достижения степени влагостойкости Д3, Д4 нанесение клея –двухстороннее. Испытано на древесине с влажностью 6-10% по EN 205, расход клея ( 150 г/м2. |
| Очистка: | Машины и устройства после эксплуатации очищают холодной или горячей водой с добавкой очистителя ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Срок хранения 6 месяцев в плотно закрытых оригинальных емкостях в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С). Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | По запросу. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. |
| Код отходов: | По EWC: 080403, отвердевший 080404. |