| ИОВАКОЛЬ | 110.00 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Универсальный клей для всех видов склеивания древесины, в особенности для твердой древесины и склеивания в блок. |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА). |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | ( 16.000 ( 56 ( 1,07 ( 5,5 ( 2 бесцветно-прозрачный |
| Свойства: | Клей быстросхватывающий, упругий клеевой шов, отличная конечная прочность, высокое качество склеивания. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V4A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк. медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Наносится всеми обычными приспособлениями как кистью, шпателем, соплом и валиком. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может окраситься. Не применять вместе с щелочными материалами. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t0 образования пленки) |
|  | Нанесение клея: При повышенных требованиях: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:* | одностороннее двухстороннее 100-160 г/м2 4 – 6 минут > 0,2 Н/мм2 ( 5 мин при 20 °С |
|  | Опыты проводились с древесиной, влажностью 6 - 10 % согласно ДИН ЕН 205 при расходе клея 120 г/м2. * Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых материалов. Чем больше время прессования, тем выше прочность склеивания по всем методам испытаний. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | По запросу. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 080410, отвердевший – как промышленные отходы. |