| ИОВАКОЛЬ | 113.10 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Универсальный монтажный клей, применяется также для склеивания пластей слоистого пластика. |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА). |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | ( 16.500 ( 57 ( 1,08 ( 5 ( 5 бесцветно-прозрачный |
| Свойства: | Клей быстросхватывающийся, короткое открытое время, упруго-эластичный клеевой шов. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V4A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк. медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей наносится всеми обычными приспособлениями как кистью, шпателем, соплом и валиком. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может окраситься. Не применять вместе с щелочными материалами. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t0 образования пленки) |
|  | Нанесение клея: Расход клея: Открытое время: Давление прессования: Мин. время прессования:* | одностороннее 100-160 г/м2 3– 5 минут > 0,2 Н/мм2 ( 3 мин при 20 °С ( 2 мин при 50 °С ( 1 мин при 90 °С |
|  | Испытания проводились с древесиной, влажностью 6 - 10 % согласно ДИН ЕН 205 при расходе клея 120 г/м2. * Эти данные установлены для тонкослойных деталей (толщиной пр.1 мм.) при непосредственном воздействии температуры. Для более толстых деталей время прессования устанавливают аналогичным путем. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | По запросу. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 0804010, отвердевший – как промышленные отходы. |