| ИОВАКОЛЬ Клей для шкантов | 114.70 |
| --- | --- |
| Примеры применения: | Для склеивания шкантов из твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП на шкантовых автоматах. |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость (мПа сек): (Брукфильд) Сухой остаток (%): Плотность (г/куб. см): Значение рН: Мин. t( образования клеевой пленки ((С) Цвет клеевой пленки: | ( 185 ( 34 ( 1,04 ( 5 ( 2 бесцветно – прозрачный |
| Свойства: | Низковязкий, упруго-эластичный клеевой шов. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей наносится из напорных емкостей или бочковых насосов через пистолеты-распылители. Не должен соприкасаться с железом, т.к. древесина, содержащая дубильные вещества, может перекраситься. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15(С (не идентична с мин. t( образования клеевой пленки). Высыхание клея на головке сопла предотвращается благодаря различным добавкам, поэтому после перерыва можно продолжать работу далее. |
| Очистка: | Машины и устройства после эксплуатации очищают холодной или горячей водой с добавкой очистителя ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения 3 месяца в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С). Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 10, 30 кг., бочки по 120 кг. и переменные резервуары по 1000 кг. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. |
| Код отходов: | По EWC: 080403, отвердевший 080404. |