| ИОВАКОЛЬ | 124.00 |
| --- | --- |

| Примеры применения: | Применяется для облицовывания ДСтП шпоном или слоистым пластиком, для сдваивания ДСтП, для приклеивания древесных деталей на ДСтП, в особенности применяется для склеиванния на гладкую фугу и минишип при производстве мебельных щитов из массива. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | ( 9.500 ( 65 ( 1,24 ( 7,0 ( 1 натуральный |
| Свойства: | Хорошо наносится, быстросхватывающий, хорошо заполняет швы. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей наносится обычными приспособлениями как кистью, шпателем, пистолетом и валиком. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может перекраситься. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин t° образования пленки) |
|  | Нанесение клея: Расход клея [г/м2] Открытое время [мин] Давление прессования [Н/мм2]: *Мин. время прессования: при (t° клеевого шва) 20°С 50°С 90°С | фанерование Одностороннее 80 - 150 5 - 7 > 0,2 2 мин 1 мин < 1 мин | склеивание массива Одно- или двухстороннее 120 – 200 5 - 7 > 0,2 15 – 20 мин 5 - 7 мин 2 – 3 мин |
|  | Опыты проводились с древесиной, влажностью 6 - 10 % согласно ДИН ЕН 205 при расходе клея 120 г/м2. *Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых материалов. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза! |
| Стойкость к морозу: | исполняет нормы ГОСТ 18 992-80; 4 цикла при температурах -40°С и +20°С по 3 часа на каждую температуру. |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 25 кг, бочки по 120 кг и переменные резервуары по 1000 кг или грузовики - цистерны. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 080403; отвердевший – промышленные отходы. |