| ИОВАКОЛЬ | 124.79 |
| --- | --- |

| Примеры применения: | Многостороннее применение клея в деревообрабатывающей промышленности, например, для склеивания рам и пластей (также для слоистого пластика), для изготовления дверного полотна, а также для ДСтП, гипсокартонных и гипсоволокнистых плит и стеропура. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования клеевой пленки[°С] Цвет клеевой пленки: | ( 19.500 ( 53 (1,24 (6,5 (пр. 10 натуральный |
| Свойства: | Хорошо эксплуатируется, особенно в теплых климатических зонах. Длинное открытое время, упругоэластичный клеевой шов. Хорошая стабильность к хранению. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей наносится обычными приспособлениями как кистью, шпателем, пистолетом и валиком. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может перекраситься. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин t° образования пленки) |
|  | Нанесение клея: Расход клея [г/м2] В отдельных случаях (стеропор) [г/м2] Открытое время [мин] Давление прессования [Н/мм2]: *Мин. время прессования: при (t° клеевого шва) 20°С | Одностороннее 100 - 150 до 200 8 - 10 > 0,2 15 мин |
|  | Опыты проводились с древесиной, влажностью 6 - 10 % согласно ДИН ЕН 205 при расходе клея 120 г/м2. *Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и вида склеиваемых материалов. Чем больше время прессования, тем выше прочность склеивания по всем методам испытаний. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в оригинальной упаковке 12 месяцев с даты отгрузки. Предохранять от мороза! |
| Стойкость к морозу: | исполняет нормы ГОСТ 18 992-80 - 4 цикла при температурах -40°С и +20°С по 3 часа на каждую температуру. |
| Упаковка: | По запросу. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | по EWC: 080403; отвердевший 080404 |