| ИОВАКОЛЬ | 128.70 |
| --- | --- |
| Клей для постформинга |  |

| Примеры применения: | Специально предназначен для нанесения на «постформинг» и КА – установках при использовании слоистого пластика, шпона, декоративной бумаги и массива. Применяется также для сращивания шпона и различных монтажных работ. |
| --- | --- |
| Основа: | Поливинилацетат (ПВА) |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Мин. t° образования пленки [°С] Цвет клеевой пленки: | пр. 11.000 пр. 59 пр. 1.07 пр. 5 пр. 11 бесцветно-прозрачный |
| Свойства: | Клей быстросхватывающийся, с хорошими машинно-эксплуатационными свойствами. Хорошо заполняет швы даже при небольшом расходе. Хорошая термореактивация. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид).Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д.По другим вопросам обращайте!, к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Применяется на всех обычных «софтформинг» и КА - установках. Не должен соприкасаться с железом. Содержащая дубильные вещества древесина может перекраситься. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t° образования пленки) Нанесение клея: одностороннее (довольно толстый слой). На кромочный материал необходимо предварительно нанести клей. Температура горячего воздуха: 350 - 500 °С Скорость подачи зависит от вида клея, расхода, кромочного материала и конфигурации кромки (при софтформинге и постформинге). При нанесении распылением: клеевой туман не вдыхать, соблюдать инструкцию по технике безопасности. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ® 192.40. |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев с даты отгрузки от производителя. Предохранять от мороза! |
| Стойкость к морозу: | Исполняет нормы ГОСТ 18 992-80 цикла при температурах -40 °С и +20 °С по 3 часа на каждую температуру. |
| Упаковка: | Одноразовая тара 25 кг, бочки по 120 кг и резервуары по 1000 кг. |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | По EWC :0804010; отвердевший – как промышленные отходы. |