| ИОВАКОЛЬ | 148.20 |
| --- | --- |
| Клей для пленок |  |

| Примеры применения: | Для каширования пленок из ПВХ и декоративной бумаги на ДСтП, ДВП, фанеру на роликокашировальных и облицовочных установках. |
| --- | --- |
| Основа: | Сополимер винилацетата |
| Технические данные: | Вязкость[мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток[%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Цвет клеевой пленки: | пр. 23.000 пр. 71,0 пр. 1.35 пр. 7,0 бежевый |
| Свойства: | Клей быстросхватывающийся, с хорошими машинно-эксплуатационными свойствами. Высокая теплостойкость. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Клей наносится на одну склеиваемую сторону, на плиту - носитель (каширование) или на облицовываемую деталь. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С (не идентична с мин. t° образования пленки) Расход клея: 70 - 120 г/м* Открытое время: до 3 минут в соответствии с качеством материала и условий окружающей среды. При склеивании подогретых деталей время схватывания сокращается. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ® 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | По запросу |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | По EWC :0804010; отвердевший – как промышленные отходы. |