| ИОВАПУР | 150.00, 150.01, 150.05, 150.09 |
| --- | --- |

ПУ-дисперсия

| Примеры применения: | Для каширования пленок горячим способом с широкой областью применения. Используется для синтетических пленок из ПВХ, АБС, полиэфира и полиолефина. |
| --- | --- |
| Основа: | Полиуретановая дисперсия |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток [%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Цвет: конечная цифра 0: конечная цифра 1: конечная цифра 5: конечная цифра 9: | 3.000 +/- 500 41.0+/-1 1,06 +/- 0,02 9,0 +/- 0,5 бесцветный опак белый синий с оптическим осветлителем |
| Свойства: | Полиуретановая дисперсия с веденным отвердителем, отличным образованием клеевой пленки, высокой начальной прочностью, хорошей теплостойкостью и водостойкостью после отвердения. Самую высокую теплостойкость достигают, когда облицовывание производят в течение 8 часов после нанесения клея. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Этот клей применяется как однокомпонентный клей, т.е. без добавки отвердителя. Из этого для потребителя истекает ряд преимуществ: - отпадает ввод отвердителя в клей - нет прямого контакта отвердителя с рабочим - гомогенная дисперсия гарантирует постоянно хорошее качество склейки - начатую упаковку можно использовать далее. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С . Не вдыхать пары при распылении. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения (также и во время транспортировки) в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Предохранять от мороза! |
| Упаковка: | Одноразовая тара по 10 и 25 кг, бочки по 150 кг, другая тара по запросу. |
| Класс безопасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | По EWC: 080403; отвердевший 080404. |