| ИОВАПУР ПУ-дисперсия | 150.30, 150.31, 150.39 |
| --- | --- |

| Примеры применения: | Для каширования синтетических пленок горячим способом. |
| --- | --- |
| Основа: | Полиуретановая дисперсия |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток [%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Цвет: конечная цифра 0: конечная цифра 1: конечная цифра 9: | (800 (40 (1,05 (8,0 бесцветный опак белый с оптическим осветлителем |
| Свойства: | Полиуретановая дисперсия с великолепным образованием клеевой пленки, высокой начальной прочностью, хорошей тепло- и водостойкостью после отверждения. Самую высокую теплостойкость достигают, когда облицовывание производят в течение 8 часов после нанесения клея. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Для достижения наилучших показателей склейки необходимо тщательно смешать Отвердитель Иоват 195.40 с клеем. Например, чтобы 500 г отвердителя ввести в 10 кг ПУ-дисперсии, необходимо время смешивания – 2-3 мин. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С . Не вдыхать пары при распылении. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Срок хранения (также и во время транспортировки!!!) в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Предохранять от мороза!!! |
| Упаковка: | По запросу. |
| Класс огнеопасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | По EWC: 080403; отвердевший как промышленные отходы. |