| ИОВАПУР ПУ-дисперсия | 150.50, 150.51 |
| --- | --- |

| Примеры применения: | Для каширования синтетических пленок горячим способом. |
| --- | --- |
| Основа: | Полиуретановая дисперсия |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: Брукфильд Сухой остаток [%]: Плотность[г/см3]: Значение рН: Цвет: конечная цифра 0: конечная цифра 1: | (3.000 (41 (1,06 (9,0 бесцветный опак белый |
| Свойства: | Полиуретановая дисперсия с веденным отвердителем и низкой областью реактивации (60-65 (С) в клеевом шве. Самую высокую теплостойкость достигают, когда облицовывание производят в течение 8 часов после нанесения клея. Температура в клеевом шве: >=65 (С, зависит от давления прессования и времени предварительного подсушивания. |
| Указания к применению: | Для деталей оборудования, соприкасающихся с клеем, мы рекомендуем нержавеющую сталь марки V2A (или более высокого качества) а также нейтральные пластмассы (например, тефлон, полипропилен или полиамид). Следует избегать контакта с такими металлами, как цинк, медь, латунь, алюминий и т.д. По другим вопросам обращайтесь к изготовителям оборудования или нашим техническим специалистам. Этот клей применяется как однокомпонентный клей, т.е. без добавки отвердителя. Из этого для потребителя истекает ряд преимуществ: - отпадает ввод отвердителя в клей - нет прямого контакта отвердителя с рабочим - гомогенная дисперсия гарантирует постоянно хорошее качество склейки - начатую упаковку можно использовать далее. Минимальная температура для деталей, клея и помещения: 15 °С . Не вдыхать пары при распылении. Соблюдать правила техники безопасности. |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ 192.40. |
| Хранение: | Срок хранения (также и во время транспортировки!!!) в сухом и прохладном месте (15 - 25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Предохранять от мороза!!! |
| Упаковка: | По запросу. |
| Класс огнеопасности: | По инструкции о горючих веществах: отсутствует. |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: отсутствует. |
| Код отходов: | По EWC: 080403; отвердевший как промышленные отходы. |