| ИОВАТ | 195.40 |
| --- | --- |
| Отвердитель |  |

| Примеры применения: | Для повышения водостойкости и прочности склейки в комбинации с различными дисперсионными клеями. |
| --- | --- |
| Основа: | Эмульгирующийся модифицированный полиизоцианат |
| Технические данные: | Вязкость [мПа сек]: (Брукфильд) Плотность[г/см3]: Содержание NCO: Внешний вид: конечная цифра 0 | пр. 1.300 пр. 1.14 пр. 20 бесцветный |
| Свойства: | Повышает водостойкость и клейкость у дисперсионных клеев. |
| Указания к применению: | Смотрите техническое описание отдельного дисперсионного клея. Емкость, куда ввели Отвердитель 195.40 не следует закрывать плотно (из-за образования СО2 емкость может потрескаться). Оптимальная жизнеспособность 4 часа (в зависимости от рН). |
| Очистка: | Машины и приборы после употребления следует промыть холодной или горячей водой с добавкой очистительного концентрата ИОВАТ® 192.40. 3агрязненные только отвердителем детали машин очищают растворителем Иоват 401.40/402.30. Присохшие остатки смеси клея и отвердителя удаляют только механически. |
| Хранение: | Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15-25 °С) в хорошо закрытой оригинальной упаковке 6 месяцев. Емкости плотно закрыть и предохранять от воздействия влаги! |
| Упаковка: | По запросу |
| Класс опасности: | По инструкции о горючих веществах: нет |
| Маркировка: | По инструкции о вредных веществах: Xi (раздражает). Может раздражительно действовать на кожу. Содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. |
| Код отходов: | По EWC: 080406; отвердевший: 080404 |