| ИОВАТ - ХАЙТЕРМ | 227.30, 227.31 |
| --- | --- |

Клей-расплав на базе АПАО для кромок

| Примеры применения: | Для автоматического облицовывания кромок, например, кромочными материалами из ДБСП, полиэфира, шпона, массива, а также пропитанной смолами декоративной бумаги. |
| --- | --- |
| Свойства: | Хорошая адгезия, высокая теплостойкость и морозостойкость клеевого соединения, стабильный к окислению и изменению цвета в расплаве. Хорошо повторно плавится, экономный расход. Очень хорошие машино-технические свойства, не тянет нитей, не загрязняет детали и оборудование. |
| Указания к применению: | Свойства кромочного материала и условия эксплуатации влияют на качество склейки. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Рабочая температура: 180 - 210 °С Скорость подачи при нанесении валиком: 18 - 80 м/мин. |
| Технические данные: | Плотность (г/куб. см): Цвет: последняя цифра 0: последняя цифра 1: Область размягчения (°С): (нагр. прибор Кофлера) | пр. 0,90 бежевый белый пр. 135 |
| Очистка: | Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскабливания шпателем. Остатки удаляют в охлажденном виде при помощи Иоват-Очистителя 401.10. |
| Хранение: | Срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев. |
| Упаковка: | Гранулят. Вид упаковки по запросу. |
| Класс опасности: | Отсутствует. |
| Маркировка: | Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада. |
| Код отходов: | По EWC: 080404 |  |