ИОВАТЕРМ 						253.00

Клей-расплав для упаковки

Примеры          Для приклеивания этикеток на бутылки из полиэтилена, стекла, а

применения:    также на металлические банки.

Применяется также для склеивания картонных коробок.

Основа:           Этиленвинилацетат (ЭВА)

Технические    Вязкость[мПа сек]:			*150С    625+/-200

(термосель Брукфильда)

данные                Плотность[г/см3]: 			* 0,95  +/-  0,2

Цвет : 	 			желтый

Область рязмягчения ((С)

(по кольцу и шару)		примерно  85

Свойства:	Хорошая стабильность к окислению и изменению краски в расплаве. Хорошая адгезия к жести и пластмассе.

Указания к      Клей наносят в открытых или закрытых системах нанесения при помощи

Применению:  диска или сопла.

Рабочая температура:			120-150(С

Время схватывания (секунды):		1-2

Измерялось на клеевой нити диаметром в 2 мм при вышеуказанной рабочей температуре по методике фирмы ИОВАТ.

Очистка:	Предварительная чистка в горячем состоянии путем соскребания стамеской. Остатки удаляют в горячем виде при помощи очистителя ИОВАТ 967.00 и в охлажденном виде при помощи очистителя ИОВАТ 401.10.

Хранение:	Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте 12 месяцев.

Упаковка:	Гранулят в бумажных мешках по 25кг.

Класс

безопасности:	Отсутствует.

Маркировка: Не подлежит маркировке по правилам о работе с опасными веществами. Для предотвращения действия неприятного запаха, выделяющиеся пары необходимо отсосать. Если рабочая температура превышается более длительное время, то возникает опасность образования вредных продуктов распада.

Код отходов:  По  EWC:  080404